Мессбауэровское исследование влияния состава композитного катализатора на эффективность синтеза углеродных нанотрубок

Жбанов Владимир Александрович1 и Ильиных Игорь Алексеевич 2

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

E–mail: zhbanov@physics.msu.ru

Аспирант

НИТУ МИСиС, химический факультет, Москва, Россия

E–mail:ilinyh.igor@gmail.com

Преимущества биметаллических катализаторов типа NiCo, FeCo, FeNi по сравнению с монометаллическими позволяют резко увеличить их активность [1] и селективность в технологических процессах диспропорционирования углеводородов для различных целей. Обычно такие биметаллические катализаторы закреплены на носителях типа Al2O3, SiO2, TiO2. Необычные свойства бинарных катализаторов и содержащих их композитных  систем стимулируют исследования изменения структуры каталитических частиц в процессе реакции, взаимное влияние индивидуальных компонентов на природу и реакционную способность материала [2]. Все это чрезвычайно важно для привлечения наблюдаемых закономерностей для разработки направленного синтеза материалов с заданными свойствами. При использовании железа в качестве одного из компонент в таких сложных системах, одним из эффективных структурно-чувствительных методов диагностики фазового состава самого катализатора, а также содержания в продуктах пиролиза  частиц соединений, содержащих железо, их химического и магнитного состояния, является мессбауэровская спектроскопия [3]. В данной работе этот метод был применен для исследования эффективности получения углеродных нанотрубок в процессе пиролиза пропана на композитных катализаторах, состоящих из  кислородсодержащих соединений железа, никеля и алюминия. В качестве композитных катализаторов были использованы: ультрадисперсный гидроксидный композит  αFeOOH/Ni(OH)2/Al(OH)3, полученный осаждением из нитратов соответствующих металлов и композит, полученный в результате восстановления в токе водорода этого гидроксидного композита. Размеры и морфология каталитических частиц и углеродных наноструктур исследовались с помощью просвечивающей электронной микроскопии. Проведен анализ влияния  структуры и размера частиц используемого катализатора на эффективность получения однородных по размеру и форме углеродных нанотрубок, а также заполнения их наночастицами металла в процессе пиролиза.

Литература

1.Новакова А.А., Киселева Т.Ю., и др. ISJAEE №3(11) 2004 с.34-43.

2.Бухтияров В.И., Слинько М.Г. Успехи химии 70 (2) 2001 с.167-181.

3.Киселева Т.Ю., Сидорова Е.Н., Новакова А.А, В.В.Левина Поверхность. Рентгеновские. Синхротронные и нейтронные исследования 2003.№3.с.61-66.