Изучение взаимодействия сывороточного альбумина человека и люминесцентных зондов с наночастицами полититаната калия

Мельников А.Г.
доцент

Плугин И.А., Соломатин М.А.
 студенты 
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., 
физико-технический факультет, Саратов, Россия
E–mail: agmelnikov@yandex.ru, ilyaplygin@mail.ru, solomatin1994@gmail.com

Работа посвящена изучению взаимодействия сывороточного альбумина человека (САЧ) с полититанатами калия (ПТК), которые находят широкое применение в качестве функциональных наполнителей косметических и медицинских кремов и мазей, а также носителей для различных лекарственных и диагностических препаратов в медицине. Кроме того, применение ПТК весьма перспективно в качестве фотокатализаторов, активных в видимой области спектра и предназначенных для очистки воды от загрязнений различными углеводородами. В качестве люминесцентных зондов нами были использованы красители ксантенового, акридинового ряда, а также полициклические ароматические углеводороды. Матрицей служили базовый и протонированный полититанаты калия.

Нами получены спектры флуоресценции хромофоров САЧ (С=1 мг/мл) в фосфатном буфере рН 7.4, содержащем ПТК (С=7 мг/мл). Возбуждение осуществлялось на длине волны 280 нм. Максимум в спектре флуоресценции САЧ на 340 нм отнесен нами к флуоресценции триптофанила САЧ, а на 310 нм к флуоресценции тирозинового остатка САЧ. С добавлением ПТК в буферный раствор САЧ наблюдалось уменьшение интенсивности флуоресценции триптофанила и тирозина примерно в 4 раза при отсутствии смещения максимумов флуоресценции, что можно объяснить изменением структуры белка при взаимодействии с наночастицами ПТК.

Получены спектры флуоресценции эозина (С=1 мкм) в фосфатном буфере рН 7.4 и в фосфатном буфере, содержащем ПТК с максимумом на длине волны 538 нм. Установлено, что при переходе от водного раствора к ПТК наблюдается уменьшение интенсивности флуоресценции эозина в 1.3 раза без смещения максимума. Уменьшение интенсивности флуоресценции эозина может быть связано с влиянием матрицы на зонд.

Для остальных выбранных нами зондов трипафлавина и метиленового голубого также наблюдалось уменьшение интенсивности флуоресценции при введении ПТК в водные растворы, что свидетельствовало о взаимодействии зондов с ПТК. Нами обнаружено, что для неполярного пирена, относящегося к классу полициклических ароматических углеводородов, при сорбции на ПТК наблюдается значительное увеличение интенсивности флуоресценции пирена.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффективном взаимодействии белков с ПТК. Установлено, что полярные и неполярные зонды с успехом могут применяться для изучения взаимодействия белков с полититанатами калия.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ мол_а 2012-2013 г.