Оптическая диагностика суспензий наночастиц кремния методами динамического рассеяния света и фотолюминесценции
Мананков Андрей Андреевич, Гонгальский Максим Брониславович
Студент и мл.н.сотрудник
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: andrewmanankov@gmail.com

В современной научной литературе много внимания уделяется исследованию свойств кремниевых наночастиц и суспензий на их основе. Практический интерес  возник после открытия фотолюминесценции (ФЛ) пористого кремния и объяснения природы этого явления в рамках модели квантового размерного ограничения экситонов в нанокристаллах Л. Кэнэмом [1]. В настоящее время особый интерес вызывают возможные применения кремниевых наночастиц в медицине, ввиду их высокой биосовместимости и биодеградируемости. Так, в качестве одного из примеров возможных применений нанокристаллов в медицине можно привести люминесцентную визуализацию раковых опухолей in vivo.

Основной задачей данной работы является исследование оптических свойств суспензий кремниевых наночастиц, полученных с помощью метода лазерной абляции в атмосфере гелия [2]. Полученные при низком давлении слои кремниевых наночастиц, затем подвергались механической обработке, за счёт чего частицы наноструктурирован-ных слоёв переводились в водную суспензию. Размер частиц составил около 100 нм по данным динамического светорассеяния. Затем были измерены спектры ФЛ в видимой и ближней инфракрасной области при возбуждении лазером с длиной волны 361 нм. Спектр исходных слоёв нанокристаллов имел форму гауссовой кривой с максимумом в красной области (650-700 нм), что указывает на экситонную природу фотолюминесценции. После изготовления водной суспензии форма спектра существенно изменяется: она становится несимметричной, максимум спектра сдвигается на 450 нм. Вероятно, изменение спектра ФЛ вызвано окислением нанокристаллов, образованием оксида кремния на их поверхности с большим количеством структурных дефектов, в то время, как вклад экситонной ФЛ уменьшается.

Полученные суспензии кремниевых наночастиц были использованы в экспериментах in vitro с использованием конфокального микроскопа. Полученные изображения позволяют утверждать, что кремниевые частицы хорошо проникают внутрь клетки и демонстрируют эффективную ФЛ. Эффект сохранения ФЛ свойств нанокристаллов, предположительно, связан с влиянием культуральной среды, в которую помещаются клетки при получении снимков. Подобные среды содержат большое число органических молекул, которые могут покрывать поверхность нанокристаллов, защищая, тем самым, их ФЛ свойства от деградации, вызванной окислением в воде. Продемонстрированные результаты могут послужить основной для новых методов лечения и оптической диагностики различных заболеваний, в том числе онкологических.

Литература

- L.T. Canham: Silicon quantum wire array fabrication by electrochemical and chemical dissolution of wafers. Appl. Phys. Lett. 57, 1046 (1990).

- A.V. Kabashin: Nanofabrication with Pulsed Lasers. Nanoscale Research Letters, March 2010, Volume 5, Issue 3, pp 454-463.