Синглет-триплет-триплетный перенос энергии в системе

родамин 6Ж - акрифлавин в матрице поливинилового спирта

Цибульникова А.В.1, Брюханов В.В.2, Слежкин В.А.1

Аспирантка, доктор физ.-мат. наук, кандидат хим. наук

Калининградский Государственный Технический Университет, физический факультет,

Калининград, Россия

E-mail: anna.tsibulnikova@mail.ru

Балтийский Федеральный Университет имени И.Канта, физический факультет, Калининград, Россия

E-mail: bryukhanov_v.v@mail.ru

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию путей дезактивации электронной энергии в различных средах	. Рассматриваются так же различные механизмы безызлучательных переходов между электронными уровнями молекул [1,2].

В данной работе исследован безызлучательный диполь-дипольный перенос энергии электронного возбуждения в донорно-акцепторной (Д-А) паре молекул органолюминофоров, внедренных в матрицу поливинилового спирта (ПВС).

В качестве донорно-акцепторной пары были выбраны молекулы красителей  родамин 6Ж (Р6Ж) и акрифлавина ввиду перекрывания спектров флуоресценции и триплет-триплетного поглощения соответственно. Кроме этого, вероятность такого переноса в данной паре вызвана удобным расположением энергетических уровней молекул красителей: ЕS1D=18260 см-1, ЕS1А=20600 см-1, ЕТ1D=14700 см-1 , ЕТ1А=17800 см-1. Выбор Р6Ж в качестве донора энергии так же объясняется высоким значением квантового выхода из синглетного состояния - 95%.  Синглет-синглетный перенос энергии от молекул Р6Ж на молекулы акрифлавина исключен в связи с отсутствием факта перекрывания спектров флуоресценции Р6Ж и синглет-синглетного поглощения акрифлавина. Для приготовления пленок использовали водный раствор Р6Ж исходной концентрации С=10-3 М и спиртовой раствор акрифлавина концентрации С=10-4 М. Содержание ПВС в растворе составляло 7%. Образцы сушили при комнатной температуре. Исследования проводились на установке Fluorolog-3 фирмы  Horiba, которая позволяла снимать кривые кинетики затухания замедленной флуоресценции (ЗФ) молекул красителей в режиме реального времени. Времена жизни быстрой флуоресценции (БФ) так же регистрировали на данной установке при помощи твердотельных импульсных диодов NanoLed-455 nm и NanoLed-510 nm. Для регистрации замедленной флуоресценции использовалась импульсная  Xe лампа, работающая в следующем режиме задержки сигнала: число импульсов – 50; длительность на импульс – 50 мс; задержка после импульса – 0,01 мс. Все спектрально-кинетические измерения проводились при комнатной температуре.

Бинарная система органолюминофоров подвергалась фотовозбуждению длиной волны λ=530 нм, что соответствует максимуму поглощения донора. При прямом фотовозбуждении данной длиной волны  ни быстрая, ни замедленная флуоресценция акрифлавина не наблюдается. В присутствии акцептора квантовый выход донора падает до 34%, следовательно, 61% оставшейся энергии   идет на возбуждение триплетных состояний акрифлавина. Исключая перенос с триплетного уровня акцептора на триплетный уровень донора, фосфоресценцию T-S0 и безызлучательную дезактивацию, считаем, что  электронная энергия переносится на синглетный уровень и дезактивируется в ЗФ. Предположение подтверждаются данными по росту интенсивности и  временам жизни быстрой и замедленной флуоресценции, представленными в таблице 1.

Таблица 1. Экспериментальные данные квантовых выходов БФ – φ, интенсивности  БФ - Iф , ЗФ - Iзф, времени жизни БФ - τф, и ЗФ – τзф.

| Вещества в пленке ПВС | φ, % | Iф ,Счет фотонов | Iзф, Счет фотонов | τф, нс | τзф, мс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р6Ж | 95 | 6,1·106 | 2,5·108 | 6,04 | 24 |
| Р6Ж + акрифлавин (Д/A) | 34 / - | 3,5·106 / - | 1,9·108 / 8·105 | 5,25 | 11,6 / 3,2 |

Из таблицы видно, что интенсивности и времена жизни БФ и ЗФ донора уменьшаются в присутствии акцептора. Константа скорости тушения молекул Р6Ж молекулами акрифлавина составляет Kq=3·109 М-1·с-1. Согласно теории Ферстера был рассчитан интеграл перекрывания волновых функций донора и акцептора [3], из которого получен критический радиус переноса энергии R0=1,8 нм и константа скорости переноса Кdd=4,7·107 с-1. Данный перенос мало эффективен, вследствие не очень больших коэффициентов экстинкции триплет-триплетного поглощения молекул акцептора. В ближайшее время планируется продолжить работу в данном направлении с добавлением наночастиц серебра и золота, которые, благодаря плазмонному механизму переноса энергии, повысят эффективность диполь-дипольного взаимодействия в выбранной системе.

Литература

- Bandar A.A. Photophysical Properties and Energy Transfer Mechanism of PFO/Fluorol 7GA Hybryd Thin Film // J. of Luminescence. 2013, №142. P. 57-65.

- Douglas M. Fluorescence Quantum Yields and Their Relation to Lifetime of Rhodamine 6G and Fluorescein in Nine Solvents: Improved Absolute Standards for Quantum Yields // Photochem. Photobiol. 2002, № 75(4). P. 327-334.

- Агранович В.М., Галанин М.Д. Перенос энергии электронного возбуждения в

конденсированных средах. М.:Наука.1978.- 384 с.