Оптический сенсор для измерения pH

Иванова Валентина Николаевна

Студент

Тверской государственный университет

Химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: valentinka.iva@mail.ru

Известно, что некоторые электропроводные полимеры, например полианилин, могут изменять оптические свойства при изменении pH среды, поэтому, вероятно, на этом принципе могут быть изготовлены химические pH сенсоры. Целью настоящей работы было выяснить возможность использования полианилина в качестве рабочего тела оптического pH сенсора.

Для использования полианилина в качестве оптического сенсора необходимо было получить тонкую пленку из этого материала. К сожалению, полианилин практически нерастворим в обычных органических растворителях и не плавится. Поэтому получить надежную пленку из этого материала для оптического сенсора обычным способом не удается. Для устранения этого препятствия мы воспользовались методом осаждения полианилина в процессе его химического синтеза на прозрачную подложку. В качестве подложки были выбраны: стекло, полистирол, полиметилметакрилат, полисилоксан. Наилучшие результаты получились в случае использования полисилоксановой подложки. Все дальнейшие исследования проводились с данной подложкой, фактически это и был оптический сенсор.

Для определения влияния величины pH на оптические свойства изготовленного сенсора мы помещали его в водный раствор с известным значением pH и снимали спектр поглощения в интервале длин волн 400-900 нм. Было выяснено, что спектральные характеристики закономерно изменялись в интервале 1,8-9 pH. Наибольшее применение наблюдалось при λ= 640 нм

Вероятно, изменение оптических свойств можно объяснить процессом допирования и дедопирования.

Время отклика изготовленного сенсора не превышает нескольких секунд. Спектральные характеристики обратимо изменялись при циклическом изменении pH среды.

Интересной особенностью данного сенсора является своеобразный эффект памяти, который заключается в стабилизации спектральных характеристик после извлечения сенсора из анализируемой среды. Это позволяет разделить процесс пребывания сенсора в анализируемой среде и «считывания» величины pH. Для изготовления сенсора не требуются дорогостоящие материалы. Сенсор устойчив перед влиянием внешней среды. И на наш взгляд может быть использован для практических целей.