Применение гуминовых веществ для очистки воды от ионов железа(II) и (III)

Анучина М.М., Борисова Е.М.

студент, студент

Московский педагогический государственный университет, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: pankratov@radio.chem.msu.ru

В условиях роста численности и плотности населения, повышения уровня урбанизации, возрастания доли высокотехнологичного производства все актуальнее становится проблема обеспечения населения и промышленных объектов водой высокого качества. При этом требуется поиск новых решений для очистки воды, основанных на применении экологически безопасных реагентов. К перспективному типу таких реагентов относятся гуминовые вещества (ГВ), которые представляют собой природные полифункциональные соединения, способные связывать как ионы металлов, так и органические экотоксиканты. В частности, ГВ обладают высоким сродством к связыванию ионов железа, благодаря чему стало возможным применение импрегнированных гуминовыми веществами анионитов для обезжелезивания артезианских вод и других водоисточников [1]. Использование при производстве воды фильтров на основе сорбентов природного происхождения, к тому же являющихся возобновляемыми ресурсами, делает подобную технологию экономически и экологически оправданной, и отвечающей основным принципам «Зеленой химии». Однако, в качестве гуминовой компоненты авторы [1] использовали ГВ природных вод, в то время как сорбционные свойства ГВ из других источников не исследовались.

В настоящей работе были изучены сорбционные свойства макропористой слабоосновной анионнообменной смолы АНС по отношению к некоторым модельным ГВ, различающихся типом исходного сырья, способом производства и степенью минерализации. В работе исследовали сорбцию как трех коммерческих препаратов ГВ, так и специально выделенных в лабораторных условиях из торфов различной природы. Изучали изотермы сорбции на анионообменной смоле ГВ с концентрациями от 20 до 1000 мг/л. Содержание ГВ в растворах определяли методом спектрофотомерии. Из полученных данных следует, что наибольшая сорбция ГВ на анионите АНС наблюдается для одного из коммерческих препаратов.

Исходя из результатов первой части работы, были выбраны два коммерческих препарата ГВ, из них приготовлены образцы импрегнированного анионита для исследования сорбционных свойств в отношении ионов железа (II) и (III) в модельных растворах. В качестве контрольного образца рассматривали исходный влажный анионит. Концентрацию общего содержания железа в растворах определяли методом спектрофотомерии. Из полученных данных следует, что исходный анионит практически не взаимодействует с ионами железа любого заряда. Один из выбранных образцов проявил более высокую сорбционную способность, как к ионам железа(II), так и к ионам железа(III). В работе показано, что сорбционные свойства к ионам железа определяются именно природой гуминового вещества использованного для импрегнирования анионита. Экспериментально установлено, что наибольший эффект извлечения из растворов наблюдается для катионов железа(III), и степень извлечения их из растворов может достигать 80%.

Работа выполнена на кафедрах радиохимии и органической химии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством Панкратова Д.А. и Перминовой И.В.

Литература

- Maletskyi Z., T. Mitchenko T., N. Makarova N., W.H. Hoell W.H. //Desalination and Water Treatment, 2011, 25:1-3, P. 78-83