Алюмосиликатные полимерные нанокомпозиты

Красинский В.В., Заплатинская Н.О.

Ассистент, кандидат технических наук

Национальный университет „Львовская политехника”,

кафедра химической технологии переработки пластмасс, Львов, Украина

E-mail: vkrasinsky82@gmail.com

В настоящее время наиболее широко применяемыми и многотоннажными полимерами, которые выпускаются промышленностью являются простейшие полиолефины, такие как полиэтилен, полипропилен, а также их сополимеры и смеси. К настоящему времени активно продолжается поиск методов улучшения эксплуатационных характеристик материалов на их основе, и этот процесс далек от завершения, а потому остается весьма актуальным.

Для получения полимерных нанокомпозитов (НК), содержащих полярные слоистые силикаты, необходимо создать условия для диспергирования глины в неполярных полиолефинах и проникновения (интеркаляции) макромолекул в пространство между силикатными пластинами. Для этого глины предварительно модифицируют, используя поверхностно-активные вещества (ПАВ) различного типа, при адсорбции которых на поверхности силикатных пластин формируются органофильные слоя. Поэтому, для успешного получения полимер-силикатных НК необходимо прежде всего разработать эффективные методы создания органофильних слоев на поверхности глинистых минералов, определить их свойства и влияние на проникновение полимеров в межслойное пространство глины или отшелушивание силикатных пластин в полимерной матрице (разделение частиц глины на отдельные пластины без сохранения их упорядоченности). Эти процессы, несомненно, будут влиять как на надмолекулярную структуру полимерной матрицы, так и на ее физико-механические свойства. Поэтому в работе было решено, для создания органофильних слоев на поверхности монтмориллонита, модифицировать его в разплаве полиамида, а уже потом совмещать с полипропиленом.

Целью работы было установить влияние алюмосиликатного наполнителя монтмориллонита (ММТ) на релаксационные и физико-механические свойства полипропилена (ПП) в смеси с поликапроамидом ПА-6.

Исходя из термо-механического анализа образцов композитов на основе смесей ПП-ПА-6-ММТ, можно утверждать, что ММТ оказывает существенное влияние на структуру композита, который становится более плотным, вследствие чего возрастает температура текучести материала и уменьшается высокоэластичная деформация.

Разработаны полимерные композиты на основе смеси полипропилена с поликапроамидом 6, содержащей монтмориллонит как нанонаполнитель, при содержании последнего в композиции от 1 до 2 % отмечаются аналогичными с полипропиленом физико-механическими свойствами (прочностью при изгибе и растяжении), однако имеют значительно более высокие значения времен релаксации при комнатной температуре, что позволяет их рекомендовать для изготовления изделий, работающих при длительных статических нагрузках и повышенной температуре.

Работа выполнена в рамках европейского Гранта "Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites" 7-мой Рамочной программы FP7-PEOPLE-2010-IRSES согласно договора PIRSES-GA-2010- 269177.