Радиационно-химический способ получения наночастиц серебра в водном растворе карбоксиметилхитина и бактерицидная активность наноматериалов на их основе

Широкова Людмила Николаевна1

Научный сотрудник, к.х.н.

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,

лаборатория химии полиэлектролитов и медико-биологических полимеров, 
Москва, Россия

E-mail: ksandra9@rambler.ru

Методы синтеза наночастиц металлов при восстановлении ионов металлов непосредственно в полимерных матрицах привлекают большой интерес исследователей. Водорастворимое производное хитина 6-О-карбоксиметилхитин (КМХ) является низкотоксичным, биоразлагаемым, биосовместимым и пленкообразующим полиэлектролитом, что обусловливает выбор полисахарида КМХ в качестве полимера-носителя наноразмерных частиц серебра.

Радиационно-химическое восстановление наночастиц из ионов серебра осуществляли непосредственно в матрице КМХ (степень карбоксиметилирования 1.0) с использованием γ-облучения. Установлено, что исходная концентрация раствора КМХ и ионов Ag+, а также доза γ-облучения (2–10 кГр) оказывает существенное влияние на размер и форму образующихся наночастиц серебра, наличие которых подтверждали с использованием УФ-Вид-спектроскопии и ПЭМ.

С целью изучения закономерностей образования наночастиц серебра, формирующихся в результате радиационно-химического восстановления ионов, был получен КМХ в 3-х различных формах – солевой, кислой и смешанной формах, и исследовано влияние рН среды на взаимодействие макромолекул 3-х форм КМХ, имеющих различную степень ионизации карбоксильных групп с катионами серебра. Для этого была изучена сорбционная способность 3-х форм КМХ по отношению к ионам серебра, которую характеризовали величиной степени заполнения макромолекул катионами серебра. На основе анализа полученных результатов выявлено влияние степени ионизации карбоксильных групп КМХ на размер и форму образующихся при радиационно-химическом синтезе наночастиц серебра. При этом размер образующихся металлических наночастиц находился в интервале 1–10 нм.

В опытах in vitro установлено, что созданные коллоидные растворы наночастиц серебра и биодеградируемые пленочные наноматериалы проявляют выраженную концентрационнозависимую бактерицидную активность по отношению к штаммам как грамположительных Staphilococcus aureus, так и грамотрицательных Salmonella tythimurium бактерий [1].

Такие металл-полимерные нанокомпозиты могут найти применение в медицине, в биотехнологии, а также в пищевой промышленности и в производстве косметики.

Литература

- Александрова В.А., Широкова Л.Н. Коллоидный раствор наночастиц серебра, металл-полимерный нанокомпозитный пленочный материал, способы их получения, бактерицидный состав на основе коллоидного раствора и бактерицидная пленка из металл-полимерного материала / Патент России № 2474471. 2013. Бюл. № 4.

Автор выражает признательность научному руководителю в.н.с.,  к.х.н. Александровой В.А.