Сорбционные свойства пленок на основе хитозана

Шуршина А.С1., Лаздин Р.Ю.2

1аспирант, 2студент

Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: anzhela_murzagil@mail.ru

Число работ, посвященных изучению процессов диффузии электролитов в полимерах, в том числе и диффузии воды, традиционно велико. Это связано с тем, что диффузия играет первостепенную роль в таких процессах как диализ, проницаемость биомембран и тканей, прогнозирование защитных свойств полимерных покрытий и т.д. Изучение процесса диффузии воды в полимерную матрицу необходимо и при создании полимерных пленок медицинского назначения с контролируемым выходом лекарственного вещества (ЛВ), поскольку необходимым условием, обеспечивающим диффузионный транспорт лекарственного вещества из полимерной матрицы, является ее набухание в воде. Целью данной работы стало изучение закономерностей процесса сорбции воды пленками хитозана (ХТЗ) с антибиотиками аминогликозидного ряда.

Для описания процессов диффузии в полимерных матрицах существует ряд моделей. Например, диффузия веществ в пленках набухающих полимеров (пластинах конечной толщины), описывается уравнением Ritger–Peppas:

,

где mt и m- текущее и равновесное количество, продиффундировавшего в полимерную матрицу вещества, k – константа, связанная с параметрами взаимодействия полимер − диффундирующее вещество, n – показатель режима переноса вещества.

Параметр n, определенный для пленки индивидуального ХТЗ, равен 0.63 (т.е. >0.5), что свидетельствует о том, что диффузия происходит по аномальному режиму. В случае добавление ЛВ в процессе получения хитозановой пленки значения показателя n лежат в диапазоне значений, характерных для случая так называемой псевдонормальной сорбции (n<0.5).

Причины, приводящие к смене режима сорбции с аномально-диффузионного на псевдонормальный, могут быть различными. Одна из возможных причин уменьшения показателя n - изменение конформационно-надмолекулярного состояния макромолекул ХТЗ в присутствии ЛВ. Вследствие того, что используемые в работе ЛВ представляют собой низкомолекулярные электролиты, их присутствие в растворе ХТЗ неизбежно вызывает увеличение ионной силы раствора и некоторое подавление эффекта полиэлектролитного набухания. Об этом свидетельствует закономерное уменьшение значений характеристической вязкости ХТЗ (размеров макромолекулярного клубка) по мере добавления в раствор ЛВ. Уменьшение размеров макромолекулярных клубков, в свою очередь, приводит к увеличению плотности полимерных пленок, вследствие изменения конформационно-надмолекулярного состояния макромолекул ХТЗ.

Другой причиной, которая может привести к изменению режима сорбции, может стать перестройка химической структуры матрицы, сопровождающаяся потерей растворимости пленки в воде. Вследствие того, что используемые ЛВ представляют собой соль двухосновной серной кислоты, можно предположить образование двух типов солей при их взаимодействии с ХТЗ. Во-первых, образование нерастворимой в воде «двойной» соли – сульфата ХТЗ-ЛВ, во-вторых, смеси солей - нерастворимого в воде сульфата ХТЗ и растворимого ацетата ЛВ. Как следствие этого - изменяется режим сорбции. Важно то, что также происходит уменьшение скорости и степени сорбции воды хитозановыми пленками.

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по теме "Разработка физико-химических основ создания новых полимерных материалов биомедицинского назначения с контролируемыми сорбционными, реологическими и структурно-физическими характеристиками на основе природных и синтетических полимеров».