Эпоксидирование триметилсилил полициклопентиленвинилена

Сулоев Антон Михайлович1,2, Филатова Марина Петровна1, Грингольц Мария Леонидовна1

Студент2, к.х.н.1, д.х.н.1

Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева РАН, Москва, Россия1

Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В.Ломоносова, факультет БС, Москва, Россия2

E-mail: antonsuloev@yandex.ru2, gringol@ips.ac.ru1

Полициклопентиленвинилены (или полинорборнены, полученные по реакции метатезиса), содержащие триметилсилильные заместители в мономерном звене, обладают повышенной газопроницаемостью по сравнению с незамещенным полинорборненом (ПНБ) [1]. Введение объемных Me3Si-групп увеличивает жесткость полимерной цепи и свободный объем, ответственный за газоразделительные свойства. Эпоксидирование двойных связей в цепи полинорборненов, представляется перспективным, так как способно привести к дальнейшему увеличению жесткости полимерной цепи и улучшению газоразделительных, а также адгезионных свойств.

В данной работе впервые изучено эпоксидирование триметилсилил полициклопентиленвинилена (ПНБSi). Исходный ПНБSi синтезирован путем метатезиса 5-триметилсилилнорборнена в присутствии Ru-карбенового комплекса Граббса 1-го поколения. Эпоксидирование ПНБSi осуществлено по реакции Прилежаева под действием м-хлорпербензойной кислоты.

ПНБSi				ЭПНБSi

С выходом до 70% выделен новый полимер. Степень эпоксидирования двойных связей составляет более 95%. Методом ЯМР-спектроскопии изучена кинетика эпоксидирования ПНБSi и незамещенного ПНБ. Показано существенное влияние объемного Me3Si-заместителя на особенности протекания реакции эпоксидирования полимера. Оценено влияние температуры и соотношения реагентов на выход и молекулярную массу эпоксидированного полимера. Новый полинорборнен (ЭПНБSi) охарактеризован методами ЯМР-, ИК-спектроскопии, ГПХ и ДСК.

Литература

- Финкельштейн Е.Ш., Бермешев М.В., Грингольц М.Л., Старанникова Л.Э., Ямпольский Ю.П. Полимеризация норборненов — путь к созданию новых газоразделительных мембранных материалов //Успехи химии. 2011, Том 80(4). с. 362-383.