Исследование химического состава продуктов термической деструкции полиэтилена

Кульков М.Г., Васильева А.М.

Центр коллективного пользования научным оборудованием

Югорский государственный университет,

Ханты-Мансийск, Россия

E-mail: m_kulkov@ugrasu.ru

Модифицирование полиолефинов методами реакционной химии представляет интерес для многих исследователей [1, 2]. В основном это связано с разработкой методов их переработки, а также с отсутствием доступных методов синтеза линейных олефинов. Известные способы получения линейных алкенов сложны по условиям проведения процессов, многостадийны и недостаточно рентабельны.

Целью данной работы являлось изучение состава и строения продуктов термической деструкции ПЭ. Процесс проводили при атмосферном давлении с постоянной подачей азота при температуре 440 оС в течение 120 мин. Фракционирование осуществляли при атмосферном давлении. Выход легкой жидкой фракции с температурой кипения (Т кип) 100-190 оС составил 33% (мас.), средней жидкой фракции с Т кип  190-230 оС – 48% (мас.), тяжелой твердой фракции и сажи в кубовом остатке - 15% (мас.), потери (газообразные продукты) - 4% (мас.). Полученные фракции исследовали методами ИК-спектрометрии в диапазоне волновых чисел 4000-400 см-1, газо-жидкостной хроматографии с масс-селективным (электронный удар 70 эВ, диапазон регистрации осколочных ионов 41-450 а.е.м.) и пламенно-ионизационным детектированием, а также 13С и 1Н ЯМР-спектрометрии.

Установлено, что продукт термической деструкции ПЭ представляет собой сложную смесь углеводородов с числом атомов углерода в молекулах от 3 до 45. В основном это α-алкены и алканы нормального строения с примесью разветвленных и циклических предельных и непредельных углеводородов. Алканы представлены всеми линейными гомологами, в молекулах которых содержится до 45 атомов углерода, а алкены – линейными гомологами, в молекулах которых содержится не более 25 атомов углерода. У алкенов кратная связь находится, преимущественно, в α-положении. Содержание некоторых алканов и алкенов в суммарном жидком продукте представлено в табл. 1.

Таблица1. Содержание (С) углеводородов в жидкой фракции деструктированного ПЭ.

| Углеводород | С, % (мас.) | Углеводород | С, % (мас.) |
| --- | --- | --- | --- |
| н-гексен-1 | 2,9 | н-додецен-1 | 2,4 |
| н-гексан | 3,3 | н-додекан | 3,0 |
| н-гептен-1 | 3,3 | н-тетрадецен-1 | 2,2 |
| н-гептан | 4,1 | н-тетрадекан | 3,4 |
| н-децен-1 | 2,7 | н-октадецен-1 | 0,3 |
| н-декан | 2,5 | н-октодекан | 2,0 |

***

Таким образом, при термической деструкции ПЭ в указанных выше условиях образуется значительное количество линейных α-алкенов и алканов, которые могут являться сырьем для органического синтеза.

Литература

- Нехорошев В.П., Нехорошева А.В., Госсен Л.П., Попов Е.А., Тузовская И.В. Окисленный атактический полипропилен: получение, свойства и применение. // Журнал прикладной химии. - 2000. - Т. 73, № 6. - С. 996-999.

- Сирота А.Г. Модификация структуры и свойств полиолефинов / А.Г. Сирота  Л.: Химия. - 1984. - 152с.