Влияние соотношения компонентов на электрохимические свойства композиционного материала на основе многостенных углеродных трубок и полианилина

Яременко И.С., Милакин К.А.

Студент, 3 курс

Московский Государственный Университет им.М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

igor_yaremenko_15@mail.ru

Целью проделанной работы была разработка композиционного материала на основе многостенных углеродных нанотрубок (МНТ) и полианилина (ПАНИ) и изучение влияния соотношения компонентов в реакционной смеси на его свойства.

Синтез композиционных материалов проводили путём окислительной полимеризации анилин гидрохлорида (АНИ) в присутствии МНТ под действием персульфата аммония (АПС). С помощью ИК-спектроскопии показано образование композита на основе ПАНИ и МНТ, и его электрохимические свойства исследованы методом циклической вольтамперометрии.

Изучено влияние соотношения ПАНИ:МНТ на проводимость композиционного материала. Показано, что увеличение содержания ПАНИ в композите приводит к уменьшению проводимости. При соотношении ПАНИ:МНТ=1:5 проводимость материала равна 60 См/см, а при ПАНИ:МНТ=2:1 – 5 См/см. Известно, что проводимости ПАНИ и МНТ по отдельности равны 2 См/см и 10 См/см, соответственно. Таким образом, из сравнения полученных данных видно, что при введении небольших количеств ПАНИ в матрицу МНТ возможно получить композит, проводимость которого в разы превосходит проводимость отдельных компонентов. Это объясняется уменьшением сопротивления контактов между нанотрубками из-за наличия ПАНИ на их поверхности.

Известно, что способность ПАНИ восстанавливаться под действием аскорбиновой ксилоты (АК) можно использовать для определения АК в растворе. Разработана методика потенциометрического определения АК в растворе с использованием в качестве рабочего электрода в электрохимической ячейке композиционного материала МНТ-ПАНИ. В ходе эксперимента было показано, что введение МНТ в состав композита позволяет значительно увеличить отклик при определении АК по сравнению с электродом, модифицированным ПАНИ в отсутствии нанотрубок.

Изучено влияние соотношения ПАНИ:МНТ на сенсорные свойства композиционного материала. Показано, что увеличение соотношения ПАНИ:МНТ с 1:5 до 2:1 приводит к улучшению предела обнаружения сенсора при определении АК (2∙10-6 и 1∙10-7 моль/л, соответственно) и смещению диапазона определяемых концентраций (3∙10-5 - 10-4 и 1∙10-6 - 3∙10-5 моль/л, соответственно). Таким образом, путём варьирования состава композита показана возможность контроля его сенсорных свойств.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект №14-03-31332 мол_а).