Влияние структуры модификатора на свойства битумного материала

Устименко Юлия Павловна

Студент 4 курса

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,

Институт природных ресурсов, Томск, Россия

Е-mail: Juliya08-11@mail.ru

Для получения высококачественных битумных материалов в настоящее время необходимо использовать новые полифункциональные модификаторы. Использование в качестве добавок функционализированных нефтеполимерных смол (НПС) позволяет получить качественный гидроизоляционный материал с заданными свойствами.

В настоящей работе в качестве основного исходного сырья для получения полимербитумные композиции (ПБК) использовали битум марки БН 70/30, в качестве модифицирующей добавки использовали НПС марки «Политер» (НПСПолитер), а также окисленный образец этой смолы (НПСокПолитер). Окисление НПС проводили пероксидом водорода в соотношении НПС:Н2О2, равном 1:0,5, в присутствии катализатора окисления (NH4)6Mo7O24 и катализатора межфазного переноса N(C4H9)4I [1].

Процесс окисления позволяет сократить содержание непредельных фрагментов НПС на 30%, что снижает окисляемость конечного продукта, а так же оказывает значительное влияние на свойства битумного материала.

Одним из определяющих параметров при эксплуатации ПБК является их температура размягчения. На рисунке 1 представлены зависимости температуры размягчения от количества и типа используемого модификатора.

Рисунок 1. Зависимость температуры размягчения ПБК от типа и количества модификатора.

Кривые зависимости температуры размягчения ПБК от типа и количества модификатора не имеет экстремумов, однако они имеют перегиб в области 10-15 %.  Очевидно что наибольшее значение температуры размягчения достигается при использовании неокисленной смолы в количестве 10 %, а окисленной 12,5 %. Использование неокисленной смолы приводит к увеличению Тразм на 5-7 °С, а использование окисленного образца – на 10-12 °С.

Таким образом, использование модификатора с пониженным содержанием непредельных фрагментов позволяет получить битумный материал со значительно более высокими показателями температуры размягчения, что позволяет расширить область его применения.

Литература

1. Славгородская О. И. Спектроскопическое исследование процесса окисления нефтеполимерной смолы // Наука, технологии, инновации: материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых, Новосибирск, 2-4 Декабря 2011. - Новосибирск: НГТУ, 2011 - Т. 1 - C. 173-176