ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА ЛЕГКОЙ ФРАКЦИИ, ПОЛУЧЕННОЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ МИКРОВОЛНОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА ДРЕВЕСИНУ РАЗНЫХ ПОРОД

Буткова Татьяна Владимировна

студент

Волгоградский государственный технический университет, химико-технологический факультет,  г. Волгоград, Россия

tuzhikov_oi@vstu.ru

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам вторичной переработки полимерных изделий и побочных продуктов промышленных технологий. При заготовке древесины отходы составляют в среднем 50% от целевой продукции. Использование микроволнового излучения имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными методами термической обработки, к которым можно отнести: объемный нагрев материалов, и как следствие более быстрое протекание превращений, отсутствие тепловой инерции, высокая эффективность превращения электрической энергии в тепловую (энергосбережение). Этот метод уже нашел промышленное применение для сушки древесины. Нами использовалось микроволновое излучение для исследования высокотемпературных превращений, протекающих в различных породах древесины при температурах до 450 °С. Было установлено, что в зависимости от породы древесины максимально достигаемая температура была в пределах от 230 до 450 °С. После прогрева исследовались твердый остаток и жидкие продукты («жижка»). Микроволновому нагреву подвергались: древесина дуба, сосны, березы, осины, вишни, акации, ореха, сливы, яблони, груши.

Легкая фракция представляла собой эмульсию отстойной нерастворимой смолы в водном растворе органических веществ, расслаивающуюся на смолистый нижний слой и прозрачный, окрашенный, резко пахнущий водный слой. Количество водной фракции составляла 20 – 30% от загрузки, смолистого продукта – 5-7%.

Водная фракция исследовалась хромато-масспектральным методом. Установлено, что доля органических продуктов изменялась в пределах от 50% для древесины ореха и до 76 % для древесины сливы.  В составе легкой фракции идентифицированы: уксусная кислота до 46%, альдегиды (3-фуральдегид, 5-метил-2-фуранкарбоксиальдегид, фурфурол, 3-гидрокси-3,5-диметоксибензальдегид) до 10%, фенолы (2,5-диметоксифенол, 4-этил-2-метоксифенол, третбутилпирогаллол) до 9%, которые могут представлять интерес для специалистов-синтетиков. Наибольшее количество уксусной кислоты содержалось в легкой фракции древесины сливы – 45,68%, дуба – 38,97%, сосны – 32,97%, наименьшее -  у березы – 8,03% и ореха – 11,25%.  Ассортимент продуктов легкой фракции составлял до 100 продуктов. Из них в зависимости от породы древесины до 10-15 продуктов содержится более 1%.