Адгезионные композиции на основе бутадиен-нитрильного каучука и тиокола

Слободкина К.Н., Макаров Т.В., Вольфсон С.И.

Аспирант кафедры ХТПЭ

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет, факультет Полимеров, Казань, Россия

E–mail: slobodkina87@mail.ru

Процесс изготовления резин на основе бутадиен-нитрильного каучука характеризуется повышенным теплообразованием, а введение стандартных пластификаторов ухудшает конечные свойства материала. Решением данной проблемы может стать модификация композиций реакционно-способными олигомерами[1-3].

Введение полисульфидных олигомеров в композиции на основе бутадиен-нитрильного каучука может существенно снизить жесткость и вязкость резиновых смесей при переработке, а в дальнейшем при вулканизации возможно образование структуры типа «сетка в сетке», то есть, в данном случае тиокол играет роль временного пластификатора.

В отечественной промышленности производство данного класса недостаточно развито. Таким образом, разработка композиций низкотемпературной вулканизации на основе бутадиен-нитрильных каучуков, модифицированных тиоколом, является актуальной задачей.

- В качестве объектов исследования были  каучуки БНКС-40АМН производства ОАО «Красноярский завод синтетического каучука», жидкий полисульфидный полимер марки НВБ-2. В качестве структурирующих агентов были использованы п-хинондиоксим (п-ХДО) в сочетание с диоксидом марганца, тиурамом.

- Были оценены адгезионные показатели композиций на основе бутадиен-нитрильного каучука при варьировании соотношения тиокол-каучук  к различным субстратам (дюраль, сталь, резина).

Показано, что максимальной адгезией к субстратам обладают эластомерные  композиции с соотношением каучук/тиокол 90/10. Установлено, что данная композиция  повышает адгезионные показатели к стали в  4 раза, к дюралю в 2 раза и резине в 2 раза. Дальнейшее увеличение содержание тиокола в смеси приводит к снижению  адгезионных характеристик.  В данном случае тиокол перестает выполнять роль модифицирующей добавки и выступает в качестве пластификатора.

Литература

1. Кирпичников П. А. Химия и технология синтетического каучука / П. А. Кирпичников, Л. А. Аверко-Антонович, 2-е изд. пер. Л: Химия, 1975. -69 с.

2. Межиковский С. М. Принципы регулирования структуры и свойств вулканизатов, формирующихсяпри «химическом» отверждении реакционноспособных каучук-олигомерных систем / С. М. Межиковский // Каучук и резина.- 1985.- №11-с.40-57.

3. Слободкина К. Н. Особенности вулканизации и упруго-прочностные свойства композиций на основе смеси бутадиен-нитрильного каучука и тиокола / К. Н. Слободкина, Т. В. Макаров, Р. Ф. Сираева, С. И. Вольфсон // Вестник Казан. технол. ун-та.- 2011. - №14.