Влияние сомономера и метода синтеза на термическое поведение сополимеров акрилонитрила

Затонских ПВ, Скворцов ИЮ

аспирант

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН,

лаборатория Реологии полимеров, Москва, Россия

E-mail: zatonskih@ips.ac.ru

Полиакрилонитрильные волокна в настоящее время представляют наиболее распространенный вид промышленно освоенных карбоцепных синтетических волокон.

Помимо этого, полиакрилонитрил (ПАН) при определенных условиях обладает способностью к циклизации, что определяет такой ассортимент производства ПАН, как технический жгутик, используемый в качестве сырья для углеродных волокон. В промышленных методах получения ПАН используют органические растворители, такие как диметилформамид, диметилсульфоксид, диметилацетамид, которые химически связываются с полимером и в дальнейшем оказывают влияние на термохимическое поведение ПАН. Перспективным методом получения ПАН является синтез полимера в среде сверхкритического СО2.

В настоящей работе сочетанием методов ИК-пиролиза и ИК-микроскопии НПВО проведено систематическое исследование термического поведения и структуры полисопряженной системы (ПСС) ряда сополимеров АН с различными сомономерами (1-3 %), синтезированных полимеризацией в сверхкритическом СО2 – и проведено сопоставление с термическим поведением промышленных образцов сополимеров АН .

На примере сополимеров АН с метилакрилатом, метилитаконатом, акриловой кислотой и итаконовой кислотой показано влияние структуры полимерной цепи, определяемой условиями синтеза на термическое поведение и строение ПСС. Показано, что, несмотря на очень небольшое содержание ( 1-3%) акриловой кислоты и эфиров итаконовой кислоты в ИК спектрах отчетливо проявляются полосы, характеризующие карбоксилатные группы. Это позволяет в дальнейшем использовать эти полосы для создания методики количественного определения состава этих сополимеров. Кроме того создается возможность  оценить роль небольших добавок карбоксилатных групп на структуру цепи ПАН в ходе вытягивания волокна и термообработки таких сополимеров.