Влияние аппретирования поверхности непрерывных базальтовых волокон на прочность базальтопластиков

Ефимов А.А.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия

efimow.aa@gmail.com

Полимерные композиционные материалы широко применяются в самых разных областях промышленности - в строительстве, производстве спортивного инвентаря и машиностроении. Волокнистые композиты представляют собой сложные системы, состоящие из армирующих волокон и полимерной матрицы. В последнее время большой интерес для применения в качестве армирующих наполнителей связан с базальтовыми волокнами, которые не уступают стеклянным волокнам в механической прочности и превосходят их по хемостойкости и термостойкости, что может привести к улучшению свойств базальтопластиков. Ключевую роль в обеспечении прочности таких полимерных композиционных материалов играет адгезионная прочность соединения «волокно-матрица» в элементарной ячейке композита [1].

Настоящая работа направлена на определение адгезионной прочности базальтовых волокон с различно обработанной поверхностью к полимерной матрице, получение и исследование композитов на их основе.

В качестве полимерной матрицы выбрано связующее на основе смолы Epikote LR285, представляющей собой смесь эпихлоргидрина бисфенола А и глицидиловых эфиров пропантриола, и отвердителя аминного типа Epikure LH287 (2,2’-диметил-4,4’-диамино-дициклогексилметан) в соотношении 100:40, поскольку оно широко применяется в промышленности для получения базальтопластиков. Использованы силановые аппреты - 3-аминопропилтриэтоксисилан и глицидилоксипропилтриметоксисилан.

Адгезионная прочность волокна к полимерной матрице оценена методом фрагментации волокна [2]. Промышленное волокно отжигали при разных температурах для удаления исходного замасливателя, затем наносили на него выбранные аппреты. Определена прочность на разрыв исходных, отожжённых и аппретированных монофиламентов по ГОСТ 6943.5-79. Получены образцы элементарных волокон в отверждённом связующем. Фрагментацию моноволокна в эпоксидной матрице контролировали на микроскопе OLYMPUSBX51TRF. Определение линейных размеров фрагментов моноволокна производили с помощью программы ImageScopeColor.

Методом вакуумной диффузии получен ряд базальтопластиков на основе базальтовой ткани ТБК-100. Прочность на разрыв конечных композитов измерена согласно стандарту ASTM D 3039 на разрывной машине Hounsfield. Определены зависимости прочности монофиламентов, ткани и композитов от обработки поверхности волокна.

Литература

1. Богданова Ю.Г. Адгезия и ее роль в обеспечении прочности полимерных композитов: Учебное пособие для студентов по специальности "Композиционные наноматериалы". - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2010. 68 с.

2. Tripathi D., Jones F.R. Single fibre fragmentation test for assessing adhesion in fibre reinforced composites// Journal of Material Science, Vol. 33, 1998, p. 1-16.