Синтез и исследование новых фаз Ag8Te(SO4)3 и Ag11Te(PO4)3

Еловик Н.А.

Студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ya_yolka@tut.by

Соединения с каркасами серебро-неметалл и гостевыми оксоанионами привлекают внимание исследователей. Особенности их необычных кристаллических структурам позволяют ожидать проявление такими соединениями высокой Ag-ионной проводимости и перспективных термоэлектрических свойств. Общей характеристикой этих соединений является трехмерный каркас из атомов серебра и неметалла 16-17 групп, в пустотах которого находятся разнообразные оксоанионы. Соединения, где в качестве неметалла используется галоген, широко изучены. Для систем серебро-халькоген есть лишь отдельные примеры фаз такого типа. Ранее были получены и исследованы структуры квазибинарных фаз состава Ag2Q – AgmXn (Q = S, Se, Te; X = NO3, PO4, P2O7, SO4) [1–3 ]. Установлено, что большинство этих соединений содержат трехмерные каркасы серебро-халькоген, и только некоторые ([Ag5Te]PO4, [Ag5Se]PO4, [Ag10S2]Ag2P2O7) – двумерные, а Ag12S2(P2O7) – цепочки октаэдров серебра Ag6. В данной работе были получены две новые фазы состава Ag8Te(SO4)3 и Ag11Te(PO4)3. Оказалось, что особенностью кристаллической структуры фазы Ag8Te(SO4)3 является наличие несвязанных между собой искаженных архимедовых антипризм {Ag8Te} – первый пример изолированных полиэдров серебро-теллур в ряду оксохалькогенидов серебра. Особенности синтеза и кристаллической структуры будут обсуждены в работе.

Литература

- Шестимерова Т.А., Митяев А.С., Давлятшин Д.И., Шевельков А.В.  Кристаллическая структура α-Ag8S3SO4 / / Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 2. Химия, 2012, Т. 53, № 1, с. 18-23

- Shestimerova T.A., Mitiaev A.S., Davliatshin D.I., Shevelkov A.V. Synthesis and Structure of Ag4Te(SO4) – a New Compound Featuring a Silver-Telluride Framework / / Z. Anorg. Allg. Chem., 2010, V. 636, P. 1941-1946

- Shestimerova T.A., Oleneva О.S., Mitiaev A.S., Bykov M.A., Davliatshin D.I., Shevelkov A.V.  Synthesis, Structure, and Properties of Ag5Se(PO4) and Ag5Te(PO4) with Two-Dimensional Framework Trapping PO43– anions / / Z. Anorg. Allg. Chem., 2009, V. 635, P. 732-736