Влияние модификаторов Cr и La на сенсорные свойства

нанокристаллического SnO2

Кривецкий В.В., Рожик Р.В.

Сотрудник, к.х.н., студент магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: vkrivetsky@gmail.com, romanrv74@gmail.com

Несмотря на то, что полупроводниковые сенсорные материалы резистивного типа известны давно, они получили ограниченное применение из-за невысокой селективности.  Повысить селективность уже известных материалов можно путем химического модифицирования полупроводниковых оксидов(SnO2). На  сегодняшний день не существует формализованного подхода к рациональному выбору модификаторов. Один из таких подходов к выбору модификаторов может быть основан на пропорциональности активности химического взаимодействия и сенсорного отклика. Согласно этому подходу активность адсорбционного взаимодействия определяется активностью кислотно-основного взаимодействия, в то время как химические превращения адсорбированных молекул определяются окислительно-восстановительной активностью. На основе существующих полуколичественных концепций в рамках данной работы в качестве кислотного модификатора выбран Cr, в качестве основного модификатора выбран La [1, 2, 3].

В ходе работы синтезирована серия материалов с различными модификаторами кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств нанокристаллического SnO2. Диоксид олова синтезирован золь-гель методом. Модифицирование поверхности нанокристаллического SnO2 проводилось на промежуточной стадии методом пропитки полученного геля β-олвянной кислоты водными растворами Cr(NO3)3 и La(NO3)3 соответственно, с последующим отжигом при 700°С. Синтезированы серии образцов с различным содержанием модификаторов. На основании данных РФА можно говорить о внедрении Cr в структуру SnO2. Сенсорные свойства измерены по отношению к NH3 (20 ppm), H2S (1ppm), NO2 (2 ppm), CO (10 ppm). Введение Cr в матрицу SnO2 приводит к уменьшению чувствительности по отношению к газам с ростом концентрации Cr. Вероятно введение Cr приводит к уменьшению электронной плотности в зоне проводимости. Можно предположить, что активность адсорбции газов окислителей таких как NO2 и O2  снижается за счет уменьшения количества носителей заряда в поверхностном слое; в основе механизма окисления газов восстановителей лежит взаимодействие с хемосорбированными формами кислорода. Для образцов модифицированных La наблюдаются две тенденции: для NH3, H2S, NO2 максимальную чувствительность имеет 2% (кат.) образец, для CO чувствительность падает в ряду от 4% до 1%  La (Рис.1.).

Рис.1. Сенсорный сигнал чистого SnO2, и образцов модифицированных Cr(1-4 кат.%) и La(1-4 кат.%)

Литература

- Jeong, Ch. Angewandte Chemie, Vol. 120, 2008, 10282-10286

- Moriceau, P. Physical Chemistry Chemical Physics, 1999, 5735-5744

- Sanderson, R.T. Journal of the American Chemical Society, Vol. 97, 1975, 1367–1372