Теоретическое моделирование и экспериментальное исследование процессов экстракционного разделения лантанидов

Митрофанов Артем Александрович

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, ФНМ, Москва, Россия

mitrofjr@gmail.com

Важной практической задачей является разделение близких по химическим свойствам редкоземельных элементов из их групповых концентратов (монацитового, апатитового и пр.), а также разделение Eu3+ и Am3+ в растворах, образующихся при переработке отработавшего ядерного топлива. Существующие технологические схемы относительно сложны, а используемые в них экстрагенты не обладают высокой селективностью, что требует использования многокаскадных схем разделения.

В данной работе представлены результаты in silica моделирования процесса экстракционного выделения лантанидов на разных уровнях теории: от исследования МО лигандов с использованием метода Хартри-Фока до моделирования поведения лиганда на межфазной границе с использованием молекулярной динамики. Предложена схема и экспериментально подтверждены результаты моделирования некоторых закономерностей образования комплексов лантанидов с органическими лигандами (рис. 1).

|  |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Рис. 1 Используемые в работе органические лиганды на основе (1) бипиридилдикарбоновой и (2) фенантролиндикарбоновой кислот и (3) тетраоктилдигликольамида |  |  |

Для экспериментального разделения использовался метод жидкость-жидкостной экстракции, которую в системах водный раствор азотной кислоты – органический растворитель проводят с использованием различных экстрагентов (рис. 1). Теоретически и экспериментально исследованы вопросы зависимости извлечения от свойств водной и органической фазы при экстракции.

Представлены результаты EXAFS-спектроскопии, подтверждающие теоретически рассчитанное строение комплексов. Экспериментально достигнуты высокие значения коэффициента разделения в паре Am/Eu и в ряду лантанидов.