Сверхтонкие магнитные взаимодействия ядер 57Fe в мультиферроике BiFeO3

Горчаков Д.С.

Студент 1-го курса магистратуры

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

E–mail: d-gorchakov@rambler.ru

В настоящей работе представлены результаты мессбауэровского исследования, проведенного в широкой области температур (4.9  T  650 K), мультиферроика второго рода - феррита BiFeO3, демонстрирующего спонтанную электрическую поляризацию (P  0 при T < TC) и магнитное упорядочение (M  0 при T < TN). Измерения спектров в парамагнитной области TN  < T < TC показали, что катионы Fe3+ занимают в структуре феррита позиции в искаженном октаэдрическом кислородном окружении. На основании проведенных полуэмпирических расчетов показано, что градиент электрического поля (ГЭП) на ядрах 57Fe обусловлен совместным действием монопольного и дипольного  решеточных вкладов. Полученное в расчетах значение поляризуемости ионов кислорода (αО = 0.83 Å3) согласуется с данными мессбауэровских исследований других оксидных мультиферроиков. В области T < TN в спектрах 57Fe появляется неоднородная магнитная сверхтонкая структура (рис. 1а), вызванная корреляцией друг с другом квадрупольного смещения компонент зеемановского секстета и магнитного сверхтонкого поля (Hhf) на ядрах 57Fe. Модельная расшифровка экспериментальных спектров в предположении о спин-модулированной циклоидной магнитной структуре BiFeO3 (см. вставку на рис. 1б) позволила определить параметр ангармоничности (m), который проявляет резкую температурную зависимость: m = 0.42 при T = 4.9 K и m = 0.01 при T = 375 K. Проведены численные оценки первой константы магнитокристаллической анизотропии (K1  2106 Эрг/см3, при 4.9 K). Показано, что сверхтонкое поле Hhf характеризуется значительной анизотропией (HII - H  6 кЭ при 300 К, где HII и H - значения поля Hhf при ориентации спинов Fe3+ вдоль и перпендикулярно направлению ГЭП), которая меняет знак при T*  615 К. Проведенные расчеты показали, что наблюдаемая анизотропия Hhf не может быть объяснена с привлечением только лишь магнитного дипольного вклада (Hdip  1 кЭ) и, по-видимому, связана с локальной тригональной симметрией катионов железа. Анализ полученных результатов проводится в сравнении с литературными данными для других оксидных мультиферроиков.

(б)

(а)

Рис.1. Мессбауэровский спектр BiFeO3 при Т=4.9К (a) и профиль волн спиновой плотности вдоль направления вектора распространения в структуре BiFeO3 (б).