Поглощение меченных тритием наноалмазов проростками пшеницы

Мясников И.Ю.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова.

Химический факультет. Кафедра радиохимии. Россия. Москва

E-mail: myasnikov751@gmail.com

Наноалмазы детонационного синтеза (НДС) обладают уникальными физико-химическими свойствами и находят применение в различных областях. Большое внимание уделяется исследованию взаимодействия НДС с живыми организмами, в том числе для разработки новых способов доставки лекарственных средств. В настоящее время нет данных о том, возможно ли поглощение наноалмазов высшими растениями и их транспорт из корней в побеги.

В данной работе использовали наноалмазы производства НПО «Синта» (Беларусь) для изучения их поступления в проростки пшеницы Triticum aestivum L. Для определения содержания наноалмазов в растворе, корневой части и побегах растения использовали меченные тритием препараты, тритий в которые вводили с помощью метода термической активации. Было показано, что тритий в [3H]НДС ковалентно связан с углеродом и не обменивался с водой в процессе эксперимента.

Готовили золь [3H]НДС в воде (концентрация 15 мг/л, средний размер частиц 50-100 нм) и в него помещали 6-дневные саженцы пшеницы на 24 часа. Затем растения извлекли, разделили на корни и побеги и высушили под прессом в течение недели. Распределение [3H]НДС в поверхностных слоях растений определили с помощью авторадиографии. Общее содержание [3H]НДС определили с помощью жидкостного сцинтилляционного счета. Разработаны методики разложения корней и побегов для получения количественной информации о содержании наноалмазов в растении. Для определения влияния гуминовых веществ (ГВ) на способность растений поглощать НДС, провели серию экспериментов, в которых в золь наноалмазов добавили гуминовые и фульвокислоты (речные, из угля, из торфа) с концентрацией 50 мг/л.

Определены изотермы адсорбции ГВ на НДС в диапазоне концентраций 3-150 мг/л с использованием меченных тритием препаратов этих веществ. Также проведен анализ размера частиц НДС методом динамического рассеяния света и выявлено влияние добавок ГВ на устойчивость получаемых гидрозолей.

В результате было найдено, что концентрация НДС в гидрозоле в присутствии проростков пшеницы снижается, прежде всего, из-за их адсорбции на корнях. Обнаружено, что наноалмазы способны проникать в побеги и концентрироваться в апексах. Обсуждается влияние гуминовых веществ на проникновение НДС в растения и распределение по корням и побегам.

Автор выражает благодарность д.б.н. Н.А. Куликовой за помощь в работе с растениями и к.х.н. В.И. Коробкову за проведение авторадиографии.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 03-14-00280-а).