Ультрадисперсный синтез и исследование железо-фосфатных матриц для иммобилизации продуктов деления

Кантерман Игорь Геннадьевич

Студент

Санкт-Петербургский государственный университет

Химический факультет, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: igorkant@tut.by

Глобальной проблемой современной экономики является постоянное увеличение потребности человечества в электроэнергии. Россия видит перспективу ее решения в ядерной энергетике. Однако ядерные реакторы вместе с энергией производят значительную массу ядерных отходов, которые надо изолировать от биосферы. Наиболее рациональной на настоящий момент представляется идея консолидации фракционированных отходов в твердой форме с завершающим размещением  в  глубинной  геологической  формации [1].

Через 10 лет выдержки ОЯТ наиболее активными радионуклидами в нем оказываются  Cs-137  и  Sr-90. В настоящее время основными матрицами для иммобилизации ВАО являются боросиликатные и алюмофосфатные стекла. Недостатками этих стекол  являются их относительно высокая растворимость  в  воде, возможность раскристаллизации и малая емкость по продуктам деления (около 5%).

На кафедре радиохимии СПбГУ путем ультрадисперсного синтеза был получен  состав железофосфатных стекол, обладающих рядом преимуществ, а именно: высокой коррозионной стойкостью, содержание продуктов деления около 20%; умеренная температура спекания; возможность дистанционного  проведения  всего  процесса отверждения и капсулирования в тиглях-контейнерах, которые размещаются в скважинном репозитории [2].

Ультрадисперсный синтез основывается на химических реакциях в растворе, в твердой фазе и на механическом диспергировании промежуточных продуктов. Консолидация шихты происходит в запрессованной таблетке при температуре 9500С. В итоге получается композитный материал типа стеклокерамики. Стеклокерамика обладает  высокой коррозионной  стойкостью: 1-2 мкг/см2сут (900С). Это на порядок ниже, чем в случае боросиликатного стекла. Контейнер полностью герметизируется.

В ходе работы получены различные сведения по структуре стеклокерамики и влиянию на технологию изготовления ядерных упаковок.

Литература

1.   Изоляция  отработавшего  ядерного  материала.  Под  ред.  Лавёрова  Н.П.

Геолого-геохимические основы. – РАН, г. Москва, 2008.

- R. A. Kuznetsov, O. A. Gamuletskaya, and R. V. Bogdanov. Iron Pyrophosphate Matrix as a Form for Immobilization of Cesium Radionuclides Radiochemistry, 2013, Vol. 55, No. 6, pp.634–638. © Pleiades Publishing, Inc., 2013