СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИУРАНАТА ЛИТИЯ СОСТАВА Li2U3O10·6H2O

Кострова Е.Л.,  Кабина М.А

Аспирант, магистрант

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, химический факультет, Нижний Новгород, Россия

E-mail: kostrova90@inbox.ru

В данном сообщении приведена методика синтеза триураната лития состава Li2U3O10∙6H2O. Изучен химический и функциональный состав данного соединения, определены его кристаллографические характеристики, исследовано состояние и роль Н2О в формировании структуры.

Синтез исследуемого соединения проводили взаимодействием гидратированного оксида урана (VI) в форме скупита [(UO2)8O2(OH)12](H2O)12 с водным раствором нитрата лития в гидротермальных условиях при 200С. Полученный триуранат лития гексагидрат является легковоспроизводимым индивидуальным кристаллическим соединением. Рентгенографические данные содержат серию отражений от плоскостей с индексами типа 00ℓ, что вместе с интенсивным максимумом отражения при 2 = 12.04 Å свидетельствует о типично слоистом характере  структуры исследуемого триураната.

Для оценки функционального состава Li2U3O10∙6H2O и состояния воды в соединении проведено ИК- спектроскопическое исследование. В спектре соединения представлены две группы колебаний: колебания Н2О и колебания уранильной группы UO22+. Колебания Н2О весьма характеристичны. Полоса деформационных колебаний (Н2О) при        1620 см-1 не разделена на составляющие. В результате участия молекул Н2О в образовании разветвленной системы Н-связей полосы валентных колебаний as и s представлены в спектре интегральной и интенсивной полосой со слабовыраженными максимумами при 3511 и 3414 см-1. В целом все молекулы Н2О в ИК-спектре Li2U3O10∙6H2O сохраняют колебательную индивидуальность. Интенсивная полоса при волновом числе 917 см-1 характеризует антисимметричные валентные колебания уранильной группы. Ее положение свидетельствует о семерной коррдинации урана в уран-кислородном полиэдре. Отсутствие полосы s (UO22+) позволяет считать, что уранильная группа имеет линейную и равноплечную конфигурацию.

Для уточнения состояния Н2О в соединении Li2U3O10∙6H2O и оценки положения ее места в структуре было проведено термографическое исследование. Удаление четырех молекул Н2О в расчете на формульную единицу Li2U3O10∙6H2O проходит одностадийно в соответствии с первым эффектом на кривой ДТА при 162С. Удаление последующих двух молекул Н2О происходит также одностадийно, но при более высокой температуре 393С. Процесс дегидратации завершается при 393С полным разрушение кристаллической решетки до аморфного состояния. Выше 393С начинается кристаллизация соединения Li2U3O10 в широком временном и температурном диапазоне.