Цементирование концентратов от переработки потока бета-содержащих ЖРО

В.А. Ремизова, П.А. Бобров

Сотрудник

ФГУП «ПО «Маяк», Озерск, Россия

E-mail: cpl@po-mayak.rucpl@po-mayak.ru

Завершающим этапом любой технологической схемы переработки ЖРО является стадия отверждения ЖРО в форму, обладающую высокой экологической безопасностью.

На ФГУП «ПО «Маяк» проведены исследования по отверждению концентратов от переработки потока бета-содержащих ЖРО радиоизотопного завода в цементные матрицы на основе портландцемента, порландцемента + доменного шлака, доменного шлака.

В экспериментах в качестве матричного материала использовались портландцемент марки 400, молотый металлургический шлак, зола-уноса с введением пластифицирующих и сорбционных добавок.

Получены цементные компаунды со степенью наполнения по солям до 7 %. Удельная активность компаунда составила по ∑α - 7,2∙104 Бк/г, по ∑β - 2,7∙104 Бк/г, по 137Cs - 4∙102 Бк/г, по 60Co - 1,2∙104 Бк/г, по 241Am - 1,6∙105 Бк/г.

Показано, что средняя скорость выщелачивания радионуклидов за 90 сут в зависимости от матричного материала составила по ∑α от 2,7·10-5 до
1,0·10-4 г/(см2·сут), по ∑β от 2,2·10-4 до 4,3·10-4 г/(см2·сут), по 137Cs от 4,2·10-4 до 1,0·10-3 г/(см2·сут), 60Co от 1,8·10-4 до 1,0·10-3 г/(см2·сут).

Степень выщелачивания лежала в пределах от 0,02 % до 0,05 % по ∑α, от 0,4 % до 0,9 % по ∑β, от 1,0 % до 3,5 % по 137Cs, и от 0,3 % до 1,5 % по 60Co.

Показано, что все полученные образцы соответствуют требованиям к отходам радиоактивным цементированным по прочности фиксации радионуклидов.

Следует отметить, что компаунды на основе доменного шлака отличаются более высокими значениями прочности фиксации радионуклидов.

Полученные результаты продемонстрировали принципиальную возможность отверждения концентратов от переработки потока бета-содержащих ЖРО радиоизотопного завода в цементные матричные материалы.

Авторы выражают благодарность Слюнчеву О.М. за научное руководство.