Сорбция радионуклидов 90Sr и 137Cs модифицированным  природным биополимером

- Борисовская В А., Ефимова Н.В.

Студент (магистр), научный сотрудник

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина,

химический факультет, Харьков, Украина

e-mail: alla.p.krasnopyorova@univer.kharkov.ua

Из продуктов деления, которые поступили в окружающую среду в результате Чернобыльской аварии и активно включаются в пищевые цепочки, наибольшую опасность представляют долгоживущие радионуклиды 90Sr и 137Cs. Поэтому проблема очистки природных и технических вод от этих радионуклидов имеет особое значение для улучшения экологической обстановки в районах повышенной техногенной деятельности человека.

Один из наиболее целесообразных путей решения этой проблемы  использование сорбентов.

В последние годы для очистки воды от радионуклидов наряду с органическими ионообменными смолами стали широко применяться природные сорбенты. Использование природных сорбентов позволяет решить сразу несколько проблем, к которым относятся: очистка воды от токсичных компонентов, защита окружающей среды, снижение себестоимости процесса водоподготовки, рациональное использование отходов производств.

В настоящей работе исследована сорбционная способность в отношении радионуклидов 90Sr и 137Cs природного биополимера, полученного из отходов древесины  модифицированного лигнина (МЛ). Сорбционная способность МЛ в отношении 90Sr и 137Cs изучалась методом статической сорбции в интервале значений рН от 2 до 11. Термодинамическое равновесие в системах устанавливается через 2-3 часа. Количественные характеристики взаимодействия сорбента с радионуклидами определяли по коэффициентам распределения радионуклидов (Kd, мл/г), и коэффициентам сорбции (Ks, %).

Результаты исследования показали, что сорбционная способность МЛ зависит от целого ряда факторов, таких как: структура лигнина, рН раствора, энергия гидратации, заряд и радиус сорбируемых ионов.

Установлено, что сорбция радионуклидов минимальна при рН=2, а с повышением рН она резко возрастает и максимальна в области рН=7-9. Сорбция 90Sr при рН=9 (Ks=93,1%) значительно выше сорбции 137Cs (Ks=31,8 %). Дальнейшее повышение рН вызывает снижение сорбционной способности МЛ. Вероятно, под действием щелочной среды происходит  деструкция биополимера.

Благодаря наличию в молекулах лигнина групп –СООН и в меньшей степени групп 
–ОН, МЛ ведет себя как слабокислотный катионит. Вероятно, при низких значениях рН карбоксильные и гидроксильные функциональные группы лигнина диссоциируют частично или остаются полностью недиссоцированными. Вследствие этого их ионообменная емкость существенным образом снижается в кислых средах и повышается в щелочных. Кроме ионного обмена для 90Sr возможно образование прочных комплексных соединений с молекулами МЛ.

Проведенное исследование показало, что модифицированный лигнин, полученный из природного сырья, может быть рекомендован для очистки поверхностных и технических вод, загрязненных радионуклидом 90Sr.

Работа выполнена в отделе радиохимии и радиоэкологии под научным руководством  к.х.н., доц.  Красноперовой А.П.