Сублимационный метод выделения иода-131
Замараев Роман Сергеевич, Глынин Евгений Сергеевич
инженер, инженер
филиал ОАО Научно-Исследовательский Физико-Химический Институт им. Л.Я.Карпова, 
лаборатория радиохимии, Обнинск, Россия
E–mail:zamaraevr@gmail.com

Ядерная медицина постоянно увеличивает ассортимент радиофармацевтических препаратов (РФП), значительная часть, которых на основе изотопа иода-131 (иод). РФП с иодом применяются в терапии различных онкологических заболеваний. В мире идет увеличение выпускаемой продукции РПФ по основе иода, поэтому существует большая потребность в данном изотопе.В настоящее время основным методом его выделения является сухая возгонка. Иод получают облучением мишени (прессованный порошок диоксида теллура – ТеО2)в канале ядерного реактора по реакции:

Потери при вскрытии мишени и низкий выход иода при возгонке являются основными недостатками данной технологии. Для устранения этих недостатков было проверено влияние на выход иода таких факторов, как: облучение плаваТеО2 взамен прессованного порошка, состав сорбентов и температурных режимов процесса.

***

Проведенное исследование показало, что при облучении расплава диоксида теллура минимизируются потери иода при переносе диоксида теллура из мишени в сублиматор, Было отмечено, что иод хорошо адсорбируется на поверхности фторопласта и его можно будет использовать вместо щелочной ловушки. Было изучено влияние агрегатного состояния мишени в виде порошка или плава в виде слитка в потоке кислорода. В эксперименте с порошкообразной мишенью выделение йода наблюдалось уже при комнатной температуре и значительная часть его выделялась до точки плавления.

Рис. 1: Зависимость выхода иода-131 из обученных порошка и плава диоксида теллура от времени выдержки в печи.

Литература

Изотопы: свойства, получение, применение. В 2 т. Т 2. / Под ред. В.Ю. Баранова. – М.: ФИЗМАЛИТ, 2005. – 728.

Lai, J.X., 2003. Iodine-131 (131I53). Dry distillation method, in Manual for reactor produced radioisotopes. IAEA-TECDOC-1340, International Atomic Energy Agency, Vienna, p. 238.