Создание молибденовых оболочек для ториевой мишени. Совместное растворение Mo и Th

Синенко И.Л., Остапенко В.С.

Студент, аспирант

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова,
факультет наук о материалах, Москва, Россия

E-mail: irinas978@gmail.com

Существует множество подходов к лечению раковых заболеваний. Один из них -  введение в опухоль меченых радионуклидами антител. Наиболее перспективными являются α-излучатели (225Ac,213Bi и другие), так как имеют малый пробег в биологической ткани и высокую линейную передачу энергии.

В работе [Жуйков Б.Л. 2011, с.67-70] описана методика получения 225Ac из облученной протонами ториевой мишени, позволяющая за 1 раз получить достаточно большое количество актиния  2,5 Кю. При облучении температура достигает 16000С, поэтому важно иметь оболочку, защищающую мишень от разрушения, а также достаточно инертную в данных условиях. Этим требованиях удовлетворяют графит, молибден и ниобий. Но при длительном облучении графитовые мишенные оболочки разрушались, радиоактивный торий попадал в охлаждающий контур и загрязнял ускоритель. Таким образом, цель работы -  рассмотреть  возможность создания мишенных оболочек из молибдена.

Для определения возможности создания оболочек мы совместно растворяли Мо и Th в различных условиях: в концентрированном едком натре с добавлением перекиси водорода при нагревании. Также мы исследовали растворимость данных элементов в кислых средах, таких как 3-4 М азотная кислота (с добавлением перекиси водорода и без, при нагревании и при комнатной температуре), концентрированная азотная кислота и перекись водорода.

Наилучшие результаты были получены в первом случае (при растворении с NaOH  H2O2) – растворился Мо и не растворился Th, то есть, теоритически их можно будет отделить, а значит, количество перешедшего в торий молибдена минимально [Бусев А.И. 1962, с.107-109]. Кроме того, неплохие результаты мы получили при растворении в 3-4 М азотной кислоте, но в кислых средах образуется ряд соединений молибдена, таких как оксиды (преимущественно, оксид Мо (VI)) или парамолибдаты, а также есть риск образования гетерополисоединений. А в концентрированной азотной кислоте металлы растворяются крайне медленно.

Литература

- Жуйков Б.Л., Калмыков С.Н., Ермолаев С.В., Алиев Р.А. и др. Получение 225Ac и 223Ra при облучении Th ускоренными протонами. // Радиохимия (2011), С. 66–72.

- Бусев А.И. Аналитическая химия молибдена.// Изд. АН СССР (1962), Р. 8-11, 103, 107-109.