# Влияние вещественного состава монацита на эффективность его переработки

Ануфриева Александра Валерьевна

# Аспирант

Северский технологический институт – филиал ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», факультет технологий и автоматизации атомной промышленности, Северск, Томская область, Россия

E-mail: klameri@mail.ru

Монацит является ценным источником редкоземельных элементов (РЗЭ), имеющих практическое применение во многих наукоемких отраслях промышленности. Основной проблемой при переработке этого концентрата является торий: в настоящее время как делящийся материал он в реакторах не используется, но в то же время это материал будущей энергетики. В г. Красноуфимске хранится около 80 т. тонн монацита из 800 различных партий [2]. В источнике [1] приведена информация о химическом составе 34 партий, и на этом основании, а также  по форме зерен, окраске, степени прозрачности, выделены 4 основных типа монацита:

- монацит-1, отличающийся наличием вростков другого минерала – хаттонита ТhSiO4, и, как следствие, повышенным содержанием кремния;

- монацит-2, содержащий увеличенные концентрации оксидов РЗЭ;

- монацит-3 с более низкими концентрациями ряда примесей (например, ТhO2 не превышает 4 % мас. и менее);

- монацит-4, в составе которого всегда присутствует до 10 % мас. ТhO2.

Из этих данных следует вывод о достаточно неоднородном составе данных концентратов, что значительно усложняет разработку универсальной технологии для их переработки.

Нами были проведены исследования по переработке одной партии монацита г. Красноуфимска по классической сернокислой технологии и разрабатываемой азотнокислой автоклавной технологии.

Совместно с профессором, д-ром геол.-минерал. наук Рихвановым Л.П. (ТПУ, г. Томск) исходная проба была проанализирована при помощи высокоразрешающего электронного микроскопа «Hitachi S-3400N» и были получены энергодисперсионный спектр элементов в минерале и его состав в точке, а также рассмотрен характер распределения основных химических компонентов по профилю поверхности. Это позволило сделать вывод о том, что данный образец монацита следует отнести к типу монацит-1, то есть он содержит не только фосфаты, но и силикаты.

Исследованиями фазового состава концентрата методом рентгенофазового анализа на дифрактометре ДРОН-3 были обнаружены фазы: CePO4, LaPO4, Nd2Si2O7  и ThSiO4, что подтвердило полученные ранее выводы о типе исследуемого монацита. Из этого следует, что при вскрытии серной и азотной кислотой не будет проходить достаточно полного извлечения РЗЭ из-за наличия фазы силиката. Результаты экспериментов по вскрытию подтвердили этот вывод: по сернокислой технологии степени извлечения тория и ∑РЗЭ составили 91,5 % мас. и 85,4 % мас. соответственно, а по азотнокислой автоклавной технологии – 75,0 % мас., и 70,0 % мас. соответственно.

В связи с этим направление дальнейших исследований будет связано с активацией монацита различными добавками (например, хлорида аммония, фторида аммония, оксида магния и т.д.).

Литература

1. Монацит. Химический состав. Монацитовый концентрат [Офиц. сайт]. URL: http://www.monazite.ru/monazite (дата обращения 20.01.2014).

2. Репина С.А., Попова В.И., Баженова Л.Ф. (2008) Минералогия монацитовых концентратов ОГУ «Уралмонацит» // Уральский минералогический сборник.  № 15.