Исследование связывания боронат-замещенных проводящих полимеров с полиолами методами амперометрии

Кочетков И.Р., Комкова М.А.

бакалавр, 3 г.о.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Факультет Наук о Материалах, Москва, Россия

E-mail: ivan.r.kochetkov@gmail.com

Существующие в настоящее время методы детекции микрорганизмов [3] могут быть разделены на две группы по типу используемых взаимодействий: электростатических и аффинных. Первая группа не обладает высокой селективностью, а вторая – достаточной стабильностью, поэтому на сегодняшний день актуальной является задача создания систем, совмещающих селективность аффинных взаимодействий и операционную стабильность. Нашей научной группой предложен метод решения данной проблемы путем создания безреагентного сенсора на основе боронат-замещенных проводящих полимеров.

Настоящая работа посвящена разработке альтернативного безреагентного амперометрического сенсора на основе боронат-замещенных проводящих производных полианилина для детекции 1,2- 1,3- диолов, компонент клеточных стенок микроорганизмов, по изменению проводящих свойств полимера, происходящих в результате его связывания диолами.

Модификация рабочей поверхности планарных электродных структур полимером 3-аминофенилбороновой кислоты осуществлялась в режиме окислительной полимеризации. В качестве модельной реакции рассматривали взаимодействие поли-3-АФБК с глюкозой и фруктозой. Реакция между производным арилфенилбороновой кислоты и диолом  протекает по схеме, представленной ниже[2]:

Рис 1. Схема взаимодействия производной арилофенлбороновой кислоты и диола

Для определения эффективности связывания диолов с поли-3-АФБК был использован метод амперометрии.  Съёмка проводилась при различных значениях потенциала рабочего электрода и pH среды, от значения которых зависит константа связывания. По результатам амперометрии были построены калибровочные графики в координатах «плотность тока - концентрация диола». Полученные экспериментальные данные были аппроксимированы уравнением j=P1+P2⋅P3⋅x1+P3⋅x(x-концентрация диола, а Р3 – константа связывания) [1]. Данное уравнение учитывает вклад в общую проводимость как связанного в комплекс с диолом полимера, так и несвязанного.

Литература

- H.-J. Schneider, A. Yatsimirsky. Principles and methods in supramolecular chemistry. John Wiley & Sons, Ltd, 2000

- Mayte A.  Martinez-Aguirrre et al.  Substituent effects and pH-profiles for stability constants pf arylboronic acid diol esters. The Journal of Organic Chemistry, 2013.78: p. 4674-4684

- Velusamy, V., et al., An overview of foodborne pathogen detection: In the perspective of biosensors. Biotechnology Advances, 2010. 28(2): p. 232-254