Анод на основе сплава олово-висмут для литий-ионного аккумулятора

Зубцова Клавдия Сергеевна

Аспирант

Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, физико-технический факультет, Саратов, Россия

E-mail: klavdya.zubtsova@yandex.ru

Литий-ионные химические источники тока (ЛХИТ) продолжают завоевывать рынок современных источников тока, благодаря их высоким удельным характеристикам, заменяя традиционные никель-кадмиевые и свинцовые источники тока. Однако, наряду с известными достоинствами, литий-ионным химическим источникам тока присущи некоторые проблемы. Одна из таких проблем – формирование матрицы для анода, поскольку использование чистого лития приводит либо к росту внутреннего сопротивления (за счет образования пассивной пленки), либо к деградации (в результате химического взаимодействия с растворителем, а также при циклировании аккумулятора).

В работе исследованы свойства гальванических покрытий на основе сплава олово-висмут, сформированных на алюминиевой и медной подложке; приводится оценка возможности применения Sn-Bi-матрицы для перезаряжаемых литиевых химических источников тока. Экспериментальная часть включает этап формирования матрицы Sn-Bi на медной и алюминиевой подложке из стандартного электролита. Толщина покрытия олово-висмут составила в обоих случаях 23 мкм. Текстура покрытия олово-висмут на медной подложке без дендритов, имеет довольно однородную, гладкую форму и обладает хорошими адгезионными свойствами. На алюминиевой подложке сплав олово-висмут имеет неудовлетворительную адгезию, неоднородную текстуру с образованием дендритов. Образцы, медной фольги, покрытые сплавом Sn-Bi, подвергали литированию с целью получения анода для литиевого источника тока. Литирование образцов осуществлялось в перчаточном боксе в атмосфере аргона (контроль содержания влаги проводился по методу Фишера). Электролит литирования имел состав: LiClO4-1 моль⁄л, ПК:ДМЭ – 1:1 (в объемном отношении). Литирование проводили при iк= 2 мА∕см2. Полученный анод на основе сплава олово-висмут подвергали зарядно-разрадным циклам относительно катода из дисульфида железа. Результаты исследования показали, что циклирование ячейки (до 25 циклов) не приводит к существенным изменениям анода в системе с электролитом LiPF6 в смеси пропиленкарбоната и диметоксиэтана и катодом из FeS2. Таким образом, сплав олово-висмут является перспективным материалом для анодной матрицы литий-ионных аккумуляторов.