ИК-спектроскопия поверхности кремния, модифицированной
органическими лигандами.

Фекличев Е.Д.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: fekled@gmail.com

Нанокристаллический кремний обладает рядом уникальных оптических и электрофизических свойств, благодаря тому, что наночастицы диаметром порядка 1-10 нм могут эффективно фотолюминесцировать в видимой области спектра. В зависимости от размера частиц, а также в зависимости от лигандов максимум люминесценции может меняться в диапазоне 400 – 800 нм.

В данной работе осуществлен синтез нанокристаллического кремния [1], модифицированного (стабилизированного) с помощью ряда алкильных и арильных радикалов. Полученные частицы нанокремния охарактеризованы с помощью метода ИК-спектроскопии. Интерпретация спектров ИК-поглощения выполнена на основе результатов квантовомеханических расчетов ряда модельных систем с использованием пакета программ Gaussian 09 [2]. Подготовка исходных данных и визуализация полученных результатов расчета проведена с помощью программы Chemcraft [3]. Для молекул C4H9Si4H9, C4F9Si4H9, C6H5Si4H9 и C6F5Si4H9 выполнены расчеты оптимизированных структур и гармонических силовых полей в рамках теории возмущений второго порядка МР2 и теории функционала плотности (с использованием функционалов B3LYP, wB97XD и M062X)  с рядом базисных наборов различной полноты (6-31G*, 6-31+G**, 6-311++G** и aug-cc-pVDZ). Преобразование квантовохимического силового поля в зависимую систему внутренних координат, анализ нормальных колебаний и расчет распределения потенциальной энергии по колебаниям рассмотренных соединений выполнен с помощью комплекса программ СПЕКТР [4].

На основе анализа нормальных координат предложена интерпретация спектров ИК-поглощения и идентифицированы частоты колебаний связи Si-C, наличие которых подтверждает присоединение органического радикала к поверхности наночастицы.

Автор выражает благодарность Курамшиной Г.М., Асланову Л.А, Захарову В.Н., Сенявину В.М., Рыбалтовскому А.О. за помощь и интерес к работе.

Литература

- Л.А. Асланов, В.Н. Захаров, A.A. Павликов и др., Коорд. Химия 2013, Т. 39, No 6,
с. 323-328.

- Gaussian 09, Revision C.01, M.J.Frisch et.al., Gaussian, Inc. Wallingford CT, 2010.

- ChemCraft (Version 1.5). http://www.chemcraftprog.com

- A.G.Yagola, I.V.Kochikov, G.M.Kuramshina, Yu.A.Pentin, Inverse Problems of Vibrational Spectroscopy, V.S.P. Intl Science / De Gruyter, 1999.