Электрохимический синтез силицида вольфрама

Мамхегова Р.М. Ахметова Б.Х., Аргишева Е.О.

аспирант, студент, студент

ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет

им. Х.М. Бербекова, химический факультет, г.Нальчик, Россия

ruzana_mam@mail.ru

Силициды тугоплавких металлов известны своей способностью сопротивляться окислению при нагреве на воздухе вплоть до температур свыше 1500°С. Поэтому находят все более широкое применение в разнообразных областях материаловедения  в качестве конструкционных материалов для получения специальных изделий, составной части композиционных материалов, защитных покрытий, тонкопленочных устройств.

В настоящей работе приводятся результаты исследований по совместному электровосстановлению ионов вольфрама и кремния в хлоридно-оксидных расплавах и возможности электрохимического синтеза силицида вольфрама.

Механизм совместного электровосстановления ионов вольфрама и  кремния, а также электрохимического синтеза силицида вольфрама исследовали   с помощью комплекса современных электрохимических методов исследования и анализа, полученных продуктов электролиза: метод циклической вольтамперометрии, потенциостатический  и гальваностатический электролиз, рентгенофазовый метод изучения фазового состава продуктов электролиза, рентгенофлуоресцентный элементный анализ.

Электровосстановление наиболее электроположительного компонента (вольфрама) происходит при потенциале -1,1-1,2 В, а электровосстановление более электроотрицательного компонента (кремния) при потенциале -2,0-2,3 В относительно платино-кислородного электрода сравнения. Разница между потенциалами пиков восстановления двух компонентов составляет 1,1-1,3 B (рис. 1). Следовательно, совместного электровосстановления ионов вольфрама и кремния при низких плотностях тока (ниже предельного диффузионного тока восстановления ионов тугоплавкого металла) не происходит. Для получения соединений вольфрама и кремния электролизом из данного расплава необходимо увеличить плотность катодного тока.

Рис. 1. Вольтамперограмма расплава -K2SiF6.  Фоновый электролит  эвтектика KCl–NaCl–CsCl;  С (Na3WO3F3) = 3,0∙10-4 моль/см3,  С(K2SiF6) ), = 8,0∙10-5 моль/см3. Скорость поляризации v = 0,1 В/с. Температура  T = 550°C.  Индикаторный электрод – Pt, Площадь поверхности индикаторного электрода  = 0,153 см2.  Электрод сравнения Pt/O.

Результаты проведенного исследования продуктов электролиза расплава KCl–KF–Na2WO4 –SiO2  при температуре 900 °С показали наличие фаз WSi2тандартные линии Wвольфрама W.

Показана принципиальная возможность получения силицидa вольфрама из расплавленной системы KCl–KF–Na2WO4 –SiO2  при проведении процесса электролиза при потенциале выделения наиболее электроотрицательного элемента (кремния).

Работа выполнена при финансовой при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного задания №2011/54 c кодом 2263.