Капсулирование белков с использованием микросфер СаСО3

Лопес де Гереню Анна Валентиновна

Студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: alopes1@mail.ru

Создание новых лекарственных препаратов на основе белков и пептидов - актуальная задача современной медицины и фармакологии. Для получения стабильных белковых микрочастиц заданного размера и формы могут быть использованы органические и неорганические матрицы. Пористые микросферы СаСО3 доступны, просты в получении, монодисперсны и обладают большой площадью поверхности. После включения белков микросферы могут быть растворены в мягких условиях с образованием белковых частиц или использованы в качестве матриц для получения капсул послойной адсорбцией полиэлектролитов.

Целью работы являлось исследование включения в микросферы CaCO3 совместным осаждением в процессе формирования и физической адсорбцией четырех модельных белков с различными физико-химическими свойствами (инсулин, апротинин, протамин и каталаза).

Микросферы СаСО3 диаметром 3-5 мкм были получены по известному методу [1]. Адорбцию изучали при рН 8,5 – 10,5, варьируя концентрации микросфер (5 - 80 мг/мл) и белка (0,05 -1,0 мг/мл).

В результате изучения процесса адсорбции выявлено влияние рН и подобраны оптимальные концентрации микросфер СаСО3, белка и время инкубации. Проанализированы изотермы адсорбции четырех белков, определены и проанализированы константы их сорбционного равновесия. Исследовано влияние концентрации белка при включении соосаждением в процессе формирования микросфер СаСО3.

На основе микросфер с белками послойной адсорбцией противоположно заряженных декстрансульфата и протамина и последующим растворением СаСО3 получены и охарактеризованы полиэлектролитые капсулы. Изучено сохранение активности каталазы и апротинина при микрокапсулировании.

Результаты работы свидетельствуют о перспективности включения белков в микросферы СаСО3 для  создания полиэлектролитных микрочастиц на их основе.

Литература

- Volodkin D.V., Larionova N.I., Sukhorukov G.B. Protein encapsulation via porous CaCO3 microparticles templating // Biomacromolecules 2004, № 5, p. 1962-1972.