Поиск соединений со структурой типа пирохлора в системе La2O3–Fe2O3–Sb2O5

Берсенева Анна Александровна\

Студентка

Факультет наук о материалах
 Московский государственный университет им М.В. Ломоносова

Лаборатория методов получения  диагностики наноматериалов

Институт общей и неорганической химии, РАН

Berseniha@gmail.com

# Пирохлоры (общая формула A2B2O7) - это обширный класс соединений более пятидесяти лет привлекающий внимание ученых. Соединения этого структурного типа отличаются элементным разнообразием, что приводит к многообразию их свойств. Раннее [n1] в системе Bi2O3-Fe2O3–Sb2O5 было обнаружено существование широкой области твердых растворов со структурой типа пирохлора и показано, что эти соединения обладают необычными магнитными свойствами - в них наблюдается переход в состояние спинового стекла при температурах ниже 20 К. Исследование новых пирохлоров, проявляющих аналогичные свойства, позволит более глубоко изучить природу этого перехода. В связи с этим целью данного исследования стал поиск новых соединений со структурой типа пирохлора в системе La2O3-Fe2O3–Sb2O5.

С помощью метода РФА построено изотермическое сечение La2O3-Fe2O3–Sb2O5 в субсолидусной области (Рис. 1). Оно может быть представлено в виде 8 треугольников сосуществующих фаз. Единственное тройное соединение LaFe0,5Sb1,5O6,существующее в этой системе, относится к структурному типу PbSb2O6 (пр. гр. P-31m). Методом синтеза в расплаве солей, был получен нанокристаллический порошок LaFe0,5Sb1,5O6 с размером кристаллитов порядка 40 нм (Рис. 2).

| Рис.1. | Рис.2. |
| --- | --- |

Показано, что соединение со структурой типа пирохлора в данной системе не образуется. Это подтверждает эмпирический критерий существования пирохлора, согласно которому соединение этого структурного типа может реализоваться, если соотношение радиусов А и В катионов (rA/rB) находится в пределах 1.46 ( rA/rB ( 1.61 [n2]. Для найденного ранее соединения со структурой пирохлора Bi1.8Fe1.2SbO7 эта величина составляет 1.59, а для гипотетического La2FeSbO7 – 1.62, что практически совпадает с величиной критерия, лишь незначительно его превышая. его. Таким образом, полученный результат доказывает точность этого критерия.

- Egorysheva A.V., Ellert O.G., Maksimov Yu.V., et al. // J. Alloys Compd. 2013. V. 579. P. 311-314.

- Knop O., Brisse F., Meads R.E., Brainbridge J. // Can. J. of Chem. 1968. V. 46. P. 3829-3832.