Синтез фосфатов кальция и магния из сахаратов

Короткова А.В., Сафронова Т.В.

студентка

Химический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 119991, Ленинские горы, Москва

E–mail: kotenq@gmail.com

Гидроксиапатит Ca10(PO4)6(OH)2 (ГАП) является аналогом минеральной составляющей костной и зубной ткани и обладает такими свойствами как биоактивность и биосовместимость, по этой причине материалы на основе ГАП используются для создания костных и зубных имплантатов. Одно из важнейших направлений развития современного медицинского материаловедения — создание неорганических материалов для искусственных костных имплантатов. Ионы магния, содержащиеся в составе минеральной составляющей костной ткани в значительном количестве, стимулируют протекание остеогенеза — важного биохимического процесса.

Разработка новых видов керамики для медицинских целей требует создания новых способов получения высокодисперсных нанокристаллических порошков на основе фосфатов кальция и магния. Синтез нанокристаллических фосфатов кальция/магния, не содержащих агрессивных сопутствующих продуктов и пригодных для получения керамических материалов, может быть проведен из суспензий гидроксидов кальция/магния и фосфорной кислоты. Сопутствующим продуктом реакции в этом случае будет вода. Однако данный метод неудобен на практике ввиду плохой растворимости гидроксидов кальция/магния. Альтернативный подход к синтезу фосфатов кальция/магния может быть проведен с использованием растворимых сахаратов кальция/магния в качестве исходных веществ.

Целью данной работы являлся синтез порошков фосфатов кальция/магния, содержащих нетоксичный сопутствующий продукт реакции и пригодных для получения биосовместимой керамики.

Водные растворы сахаратов кальция и магния с отношением (Ca, Mg)/сахароза равным 0.5 с условной формулой C24H22-2nO11CanMg1-n (при n=0; 0,5 или 1,0) готовили из СаО и MgO, полученных прокаливанием из карбоната кальция и основного карбоната магния. Синтез проводили в соответствии с реакцией:

CanMg1-nO + 2C12H22O11 = C24H42O22CanMg1-n + H2O		(1)

К полученному раствору сахаратов кальция/магния приливали водный раствор гидрофосфата аммония. Количества исходных компонентов были рассчитаны по реакции (2).

3C24H42O22CanMg1-n +2(NH4)2HPO4 = (CanMg1-n)3(PO4)2+3C24H44O22+ 4NH3	(2)

По данным РФА сахараты кальция/магния, полученные по реакции 1, представляют собой рентгеноаморфные продукты. После синтеза фосфатов кальция и магния по реакции 2 порошки содержат сахарозу в качестве сопутствующего продукта. При взаимодействии сахарата кальция и гидрофосфата аммония получен гидроксиапатит. При взаимодействии сахарата магния и гидрофосфата аммония получен струвит.

Сахараты кальция и магния с соотношением (Ca, Mg) /сахароза равным 0.5 , водный раствор которых обладает высокощелочной реакцией, пригодны для последующего синтеза биосовместимых порошков фосфатов кальция и магния. Высокая вязкость растворов сахаратов препятствует агрегации образующихся частиц фосфатов кальция и магния. Высококонцентрированные суспензии синтезированных порошков фосфатов кальция/магния могут быть использованы для формования аддитивными методами керамических пористых изделий для медицинских применений.