Конференция «Ломоносов 2015»

Изучение сорбционной способности гуматов по отношению к ионам тяжелых металлов Мирошниченко Юлия Сергеевна Студент (магистр) Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия E-mail: yuliya_pogotova@mail.ru

Тяжелые металлы являются одними из самых распространенных и опасных загрязни- телей окружающей среды. В настоящее время они представляют серьезную угрозу как для экологического баланса, так и для здоровья человека. Они биологически активны, облада- ют мутагенным действием, имеют тенденцию к биоаккумулированию. Поэтому, вопросы эффективной очистки водных объектов, в том числе и сточных вод, от этих металлов в настоящее время весьма актуальны. Одним из качественных и удобных методов очистки вод от тяжелых металлов явля- ется сорбционный. Он позволяет снизить концентрацию вредных веществ до допустимого уровня, и дает возможность неоднократно использовать очищенную воду в закрытых си- стемах. Ассортимент сорбентов широк, но пристальное внимание сейчас уделяется природ- ным сорбентам. Одними из таких сорбентов являются гуматы (соли гумусовых кислот). Они экологически чистые, имеют низкую стоимость и высокую эффективность [1]. В данной работе была изучена сорбционная способность водных гуматов (ООО «Аграр- ные технологии», г. Иркутск) по отношению к ионам меди Cu2+ и ионам свинца Pb2+. Для экспериментов готовили растворы CuSO4 и Pb(NO3)2 с концентрацией 0,3 г/л (в пересчете на металлы). В колбы, содержащие по 50 мл тестовых растворов, добавляли водные гуматы натрия и калия с концентрациями от 0,4 до 3 г/л. Сорбцию проводили в статических условиях при перемешивании. После, пробу выдерживали некоторое время при комнатной температуре. Для осаждения гуматов проводили центрифугирование. Содержание ионов меди контролировалось йодометрическим методом [2]. Содержание ионов свинца контролировалось комплексонометрическим методом [3]. Установлено, что степень извлечения ионов меди при расходе растворов гуматов на- трия 2,4 г/л достигает 90%. В то время как, для растворов гуматов калия при расходе 3г/л степень извлечения меди составляет 92 %. Степень извлечения же ионов свинца гуматами натрия и калия практически одинакова (в пределах погрешности). Наибольшая степень извлечения - 86 % достигается при концентрации сорбента 1,2 г/л. Таким образом, водные гуматы лучше сорбируют ионы свинца, чем ионы меди. Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой эффективности очистки воды на природных гуматах (до 92%) и перспективе их применения в процессах очистки промышленных стоков, содержащих эти металлы.

Источники и литература

1) Development of technology for obtaining sorbents based on humic substances: http://upload.kbtu.kz/phd/dissovet/taubaeva/taubaeva_annotation_en.pdf

2) Портал аналитической химии: http://www.chemical-analysis.ru/analiz-naelementy/svinetc/priamoe-opredelenie-svintca-s-ksilenolovym-oranzhevym.html.

3) ГОСТ 15934.1-91 Концентраты медные. Методы определения меди: http://standartgost.ru/g/ГОСТ_15934.1-91.

Cлова благодарности: Я хотела бы поблагодарить своего научного руководителя Мясоедову Татьяну Николаевну за очень интересную тему исследования, профессиональные советы и поддержку, а также помощь в эксперементальной работе.