К вопросу о сорбционной способности биоугля липы

Хисамова А. М.

студент

Казанский Федеральный (Поволжский) Университет, институт экологии и                                                     природопользования, Казань, Россия

E-mail:  His.alina94@mail.ru

На сегодняшний день  возрастает интерес использования биоугля, получаемых пиролизной переработкой растительных остатков различного происхождения,  как одному из эффективных сорбентов в почвах [3,4]. Сорбционные свойства биоуглей в значительной степени определяются характером пористой структуры и химическим состоянием поверхности, на которое существенное влияние оказывают исходные материалы, используемые для их получения [2,5]. В настоящее время всё большую популярность приобретает  древесный уголь, так называемый биочар, использование которого повышает плодородие, улучшает физико-химические свойства почвы. Теперь это стало очень модным и очень развитым направлением в агрономии.

Объектом исследования являлся биоугль, предоставленный Казанским национальным исследовательским институтом, полученный в результате пиролиза при температуре 4500С и 6500 С. Результаты потенциометрического титрования образцов биоугля показали, что для биоугля липы изготовленного при температуре пиролиза 450° С точка нулевого заряда наблюдается в диапазоне рН 6,5-6,9, для биоугля липы полученного при температуре пиролиза 650° С точка нулевого заряда находится в диапазоне рН 7,6-8. Сорбционная емкость биоугля полученный при температуре пиролиза 450° С по щелочи почти в два раза больше (3,68 мг·экв/г), чем в биоугле полученный при температуре 650° С (1,69 мг·экв/г). Сорбционная емкость по кислоте сильно не меняется. Вблизи точки нулевого заряда в биоуглях не наблюдалась сорбция катионов Сa ²⁺ и  Mg ²⁺, а также аниона NO32-.

Литература

1. Кинле Х., Бадер Э. Активные угли и их активное применение. Л: «Химия», 1984.

2. Amonette JE, Joseph S. Biochar for Environmental Management, Earthscan, London. 2009.

3. Cao X.D., Ma L.N., Gao B., Harris W. Dairy-Manure Derived Biochar Effectively Sorbs Lead and Atrazine // Environmental Science & Technology. 2009, 43(9). p. 3285-3291.

4. Lehmann J, da Silva J.P., Steiner C., Nehls T., Zech W., Glaser B. Nutrient availability and leaching in an archaeological Anthrosol and a Ferralsol of the Central Amazon basin: fertilizer, manure and charcoal amendments // Plant and Soil. 2003, 249. p.343–357

5. Moreno-Castilla C. Adsorption of organic molecules from aqueous solutions on carbon materials // Carbon. 2004, 42. p.83-94.