Влияние поверхностного плазмонного резонанса наночастиц серебра на флуоресценцию родамина 6ж и эозина в пленке поливинилового спирта

Константинова Елизавета Ивановна

Аспирант

Калининградский Государственный Технический Университет, Факультет Фундаментальной подготовки, г. Калининград, Россия

E-mail: konstantinovaeliz@gmail.com

Влиянию наночастиц серебра на органические объекты посвящено огромное количество работ. Внимание ученых серебряные наночастицы привлекают благодаря своим оптическим свойствам, а именно – эффективностью воздействия на электронные состояния молекул, определенной процессами резонансного переноса плазмонной энергии [1]. Поэтому наночастицы серебра широко применяются в оптоэлектронике и нанотехнологии, при создании микросхем и наносенсоров в целях ускорения процессов передачи отдельных импульсов и сигналов. Генерация поверхностных плазмонов в наночастицах благородных металлов методом SPСE позволяет в результате резонансного переноса энергии на исследуемую молекулу усиливать ее флуоресценцию или усиливать диполь-дипольный перенос между молекулами, одна из которых передает электронную энергию исследуемой молекуле.

Данная работа является продолжением серии работ по изучению кинетики затухания флуоресценции люминофоров в тонких пленках. Основная ее цель - исследовать влияние поверхностных плазмонов на возбужденные электронные состояния молекул родамина 6Ж (Р6Ж) и эозина в пленках поливинилового спирта (ПВС).

Пленки изготавливались методом налива на стекло водного раствора Р6Ж (или эозина) и ПВС квалификации ХЧ. Для получения пленок с наночастицами (НЧ) серебра в водный раствор красителя и ПВС добавляли цитратный золь серебра и наносили на стекло. Толщина пленок после высыхания при комнатной температуре составляла d≈20 мкм. Концентрации в пленке: Р6Ж – С =2,110-3 М, эозин – С = 2,110-3 М, НЧ серебра  – С1 = 610-8 М и С2 = 310-8 М.

Рис.1. Спектр поглощения НЧ серебра цитратного золя (С=110-8 М)

Синтез дисперсий серебра в водном растворе осуществлялся методом, основанном на восстановлении нитрата серебра цитратом натрия. Размеры НЧ были исследованы методом фотокорреляционной спектроскопии на установке FotoCor-Complex. Средний размер НЧ серебра составил 40 нм. Спектры поглощения регистрировали на двухлучевом спектрофотометре Shimadzu UV-2600 (Япония) в диапазоне 300—700 нм. Спектры флуоресценции измеряли на спектрофлуориметре RF-5301 фирмы Syimadzu (Япония) при длине волны возбуждения 510 нм, попадающей в полосу поглощения молекул Р6Ж и эозина. При этом, как видно из рисунка 1, вместе с возбуждением молекул красителя происходит и генерация поверхностных плазмонов. Для измерения короткоживущих состояний использовался твердотельный импульсный диод NanoLed – 510 nm. Все спектрально-кинетические исследования проводились при комнатной температуре. Данные измерений приведены в таблице.

Таблица. Спектрально-временные зависимости молекул исследуемых люминофоров от концентрации НЧ серебра.

| Люминофор | Концентрация НЧ, М | D, абс. | Ifl, отн. | fl, нс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Эозин | 0 | 0,507 | 893,831 | 2,93 |
|  | 3 10-8 | 0,497 | 769,868 | - |
|  | 6 10-8 | 0,408 | 600,856 | 1,89 |
| Р6Ж | 0 | 0,444 | 200,847 | 5,27 |
|  | 3 10-8 | 0,471 | 556,743 | - |
|  | 6 10-8 | 0,587 | 771,495 | 5,70 |

Из таблицы видно, что с увеличением концентрации НЧ серебра оптическая плотность и интенсивность излучения молекул Р6Ж увеличивается; растет и время жизни первого возбужденного состояния.  В присутствии НЧ серебра время жизни возбужденных состояний молекулы эозина уменьшаются, и происходит тушение флуоресценции. Константа скорости тушения, вычисленная из уравнения Штерна-Фольмера [2], равна kQ=1,5 1012 М-1 л с-1.

Затягивание и ускорение процесса дезактивации возбужденных состояний сложных молекул объясняется диполь-дипольным взаимодействием их возбужденных электронных состояний с поверхностными плазмонами, генерируемыми в наночастицах серебра [3]. Можно предположить, что основную роль в этом взаимодействии играет расстояние,  на которые наночастица и молекула подходят друг к другу: на больших расстояниях идет процесс тушения флуоресценции, на меньших расстояниях – ее усиление.

Результаты получены в рамках государственного задания Минобрнауки России № 3.809.2014/K.

Литература

1. K. Aslan, K.McDonald, Michael J.R.Previte, Y.Zhang, C.D.Geddes. C.P.Lett, 464 (2008) 216-219

2. Valeur B. Molecular Fluorescence: Principles and Applications, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2001, p.77

3. Брюханов В.В. Плазмонное усиление и тушение флуоресценции и фосфоресценции анионных и катионных красителей в различных средах / В.В. Брюханов, Б.Ф. Минаев, А.В. Цибульникова, Н.С. Тихомирова, В.А. Слежкин // Оптический журнал. - 2014.  - Т. 81. - № 11. - с.7-14.