О влиянии структуры на электрофизические свойства поликристаллических пленок висмута

Федотов Александр Сергеевич

Магистрант

Белорусский Государственный Университет, физический факультет, Минск, Беларусь

E-mail: fedotov.alehandro@gmail.com

Висмут – полуметалл, представляющий интерес с практической и научной точек зрения. Висмут характеризуется низкой концентрацией носителей заряда (≈ 1023 м-3), слабой температурной зависимостью концентрации и большой длиной свободного пробега носителей заряда в монокристаллах (1 мкм при 100 К). Висмут проявляет очень сильные диамагнитные свойства, что позволяет использовать его для защиты от магнитного поля. Сильный магнеторезистивный эффект позволяет использовать висмут в качестве датчиков магнитного поля. На основе висмута синтезируются многие промышленные термоэлектрические материалы (например, сплавы с теллуром, сурьмой и т.д.) [Исси, 1].

Поликристаллические плёнки висмута проще в изготовлении, что делает их значительно дешевле монокристаллических образцов. Тем не менее, поли-кристаллические пленки висмута не достаточно хорошо исследованы по сравнению с монокристаллами [Галло, 2].

В данной работе изучены плёнки висмута, полученные разными методами: электрохимическим осаждением, центробежным затвердеванием, либо электрохимическим осаждением с последующим отжигом. С помощью рентгенодифракционного анализа и СЭМ-микроскопии исследована структура плёнок, определены размеры зерен и текстура. Измерены удельное сопротивление, магнетосопротивление, коэффициент Зеебека, коэффициент Холла в диапазоне температур 4–300 К и магнитных полей до 8 Тл.

Из коэффициента Холла, коэффициента Зеебека, магнетосопротивления и электросопротивления на основе подхода [Накамура 3] рассчитаны концентрации и подвижности носителей заряда. Учет текстуры при решении транспортных уравнений для носителей заряда [Ландау, 4] позволил объяснить величину коэффициента Зеебека.

Различия в электрофизических свойствах исследованных плёнок висмута объяснены перераспределением роли механизмов рассеяния носителей заряда при изменении температуры и размеров зерен, а также с учетом текстуры плёнок.

Литература

- Issi J.-P. Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano. Thermoelectric properties of the Group V Semimetals / Ed. D.M. Rowe. Boca Raton: Taylor and Francis. 2006.

- Gallo C. F., Chandrasekhar B. S., Sutter P. H. Properties of bismuth single crystals // J. Appl. Phys. 1963. Vol. 34, №1. P. 268–273.

- Nakamura D., Murata M., Yamamoto H. [et al.] Thermoelectric properties for single crystal bismuth nanowires using a mean free path limitation model // J. Appl. Phys. 2011. Vol. 110. P. 053702.

- Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М. Электродинамика сплошных сред. — Издание 4-е, стереотипное.. — М.: Физматлит, 2003. — 656 с. — («Теоретическая физика», том VIII). — ISBN 5-9221-0123-4.

Литература

- Issi, J-P 2006 Thermoelectrics Handbook: Macro to Nano. Thermoelectric properties of the Group V Semimetal, Taylor and Francis, Boca Raton.

- Gallo C F, Chandrasekhar B S, Sutter P H, 1963 ‘Properties of bismuth single crystals’, Journal of Applied Physics, vol. 34, no. 1., pp. 268–273.

- Nakamura D, Murata M, Yamamoto H, Hasegawa Y & Komine T, 2011, ‘Thermoelectric properties for single crystal bismuth nanowires using a mean free path limitation model’, Journal of Applied Physics, vol. 110, p. 053702.

- Ландау, Л. Д., Лифшиц, Е. М., 2003, Электродинамика сплошных сред, 4-е изд., Физматлит, Москва.

\