Исследование зависимости изменения скорости осаждения Со-нанотрубок от температуры электролита

Калиекперов М.Е., Козловский А.Л.

Бакалавр 4 курса, докторант 2 курса

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, физико-технический факультет, Астана, Казахстан

E-mail: vostokuka@mail.ru

За последние несколько лет наблюдается повышенный интерес в изучении наноразмерных магнитных материалов. С научной точки зрения, из-за их чрезвычайно малого размера, наноразмерные магнитные материалы обладают уникальными магнитными свойствами по сравнению с аналогичными макрообъектами. С технологической точки зрения, эти новые и улучшенные свойства могут привести к потенциальным применениям в электронике, физики полупроводников, оптике [1-3].

В качестве темплатных матриц использовались трековые мембраны из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) типа Hostaphan® производства фирмы «Mitsubishi Polyester Film» (Германия) с плотностью пор 1,0109см-2. Пленки облучали на ускорителе тяжелых ионов ДЦ-60,  ионами криптона с энергией 1,75 МэВ/нуклон. Состав электролита, а также условия осаждения представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № образца | Шаблонная матрица |  | Состав электролита | Условия осаждения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Плотность пор – 1.0Е+09 Толщина – 12 мкм | Диаметр пор, нм |  |  |
| 1 |  | 115 | CoSO4×7H2O (120 г/л), H3BO3 (45 г/л), С6Н8О6 (1,5 г/л) | Напряжение 1,3В |
| 2 |  |  |  | Напряжение 1,5 В |
| 3 |  |  |  | Напряжение 1,7 В |
| 4 |  |  |  | Напряжение 2,0 В |

Исследование структуры и размерности полученных нанотрубок проводилось с использованием растрового электронного микроскопа Hitachi TM3030 с системой микроанализа Bruker XFlash MIN SVE при ускоряющем напряжении 15 кВ.

Для определения зависимости изменения скорости осаждения нанотрубок от разности потенциалов диапазон прикладываемого напряжения составил от 1,3 до 2 В, температура электролита составляла 25 и 50°С.

Внешний диаметр нанотрубок был измерен при помощи растрового – электронного микроскопа. Внутренний диаметр нанотрубок был оценен методом газопроницаемости по уравнению 1:

Q=4πr33l2πRTMΔp					 (1)

где Q-объем пройденного газа, R- универсальная газовая постоянная, M-молекулярная масса, L- толщина мембраны, Δp – приложенное давление.

Результаты расчетов диаметров представлены в таблице 2.

Таблица 2

| № | Внешний диаметр, нм | Внутренний диаметр, нм | Толщина стенки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 115±5 | 70±5 | 22 |

Анализ ЭДА спектров, выявил, что  атомарное соотношение в нанотрубках при всех условиях электрохимического осаждения составляет 100 % Со. На рис. 1 приведен график зависимости изменения скорости осаждения от прикладываемой разности потенциалов.

Рис. 1 График зависимости изменения объемной скорости осаждения от прикладываемой разности потенциалов

Из графика видно, что при увеличении температуры раствора скорость движения ионов солей металла в растворе при изменении разности потенциалов на электродах увеличивается линейно.

Литература

- Chakarvarti S.K., Vetter J. Template Synthesis – a membrane based technology for generation of nano-/micro materials: a review. // Radiation Measurements, 1998,  V.29, p.149-159.

- Hulteen J.C., Martin C.R. A general template-based method for the preparation of nanomaterials. // J. Mater. Chem. 1997, V.7, p.1075

- Piraux L., Dubous S,, Demoustier-Champagne S. Template synthesis of nanoscale materials using the membrane porosity. // Nuclear Instr. Meth. Phys. Res.1997, V.B 131, p.357