Исследование термоэлектрических свойств сплавов системы La(Fe,Si)13.

Денисов Федор Олегович, Карпенков Дмитрий Юрьевич

студент

Тверской государственный университет,

физико-технический факультет, Тверь, Россия

E-mail: macbetden@yandex.ru

Сплавы системы LaFe13−xSix считаются одними из наиболее перспективных для применения в качестве магнитных хладагентов в магнитных рефрижераторах.  Гигантский магнитокалорический эффект, наблюдаемый вблизи температуры Кюри в LaFe13−xSix объясняется наличием зонного метамагнитного  перехода [1,2]. Несмотря на возросший интерес к этим материалами некоторые аспекты механизма переноса электрона и детали электронной структуры этой системы остаются неясными. В данной работе электронная система была изучена методом исследования аномального и нормального эффекта Холла в широком интервале полей и температур.

Сопротивление Холла в ферромагнетиках обычно представляется в виде суммы двух членов:

ρH=R0BZ+4πRSMZ	(1)

где первый описывает нормальный эффект Холла (НЭХ), обусловленный действием силы Лоренца, а второй характеризует аномальный эффект Холла (АЭХ), связанный с действием спин-орбитального взаимодействия (СОВ), МZ компонента намагниченности вдоль оси z, BZ - компонента магнитной индукции,

BZ=HZ+4πMZ1−N  	(2)

где 0<N<1 размагничивающий фактор образна, а R0 и RS называют константами НЭХ и АЭХ.

Рисунок 1. Полевые зависимости удельного сопротивления Холла в поликристаллических образцах соединений системы La(Fe1-хCoх)Siy

На рисунке 1 представлены полевые зависимости удельного сопротивления Холла для поликристаллических образцов соединений La(Fe1-хCoх)Siy. Как видно из графиков, основной вклад в измеренные значения ρxy объясняется аномальным эффектом Холла, так как обычный вклад в эффект Холла в наших образцах пренебрежимо мал.

В настоящее время рассматриваются три конкурирующих механизма АЭХ: механизм Карплюса Латтинжера (КЛ), асимметричное рассеяние (skew scattering) и механизм бокового смещения (side jump).  Для разделения вклада каждого механизма в общее значение АЭХ использовался подход, описанный в работах [3,4].

На рисунке 2 приведен график зависимости сопротивления Холла для La(Fe1-хCoх)Si от продольного удельного сопротивления ρ, для ρxy(T) и ρ(T). Экспериментальные значения ρxy получены путем экстраполяции данных сопротивления Холла. Как видно из графиков изменения ρxy(ρ) удельное сопротивление Холла изменяется почти линейно с увеличением ρ для всех исследуемых образцов в диапазоне температур T<TC.

Рисунок 2. Зависимость удельного сопротивления Холла от удельного электросопротивления для поликристаллов La(Fe1-хCoх)Siy

Рисунок 3. График зависимости (ρxy/ρ)[Ms0/Ms(T)] от ρ для монокристаллов соединений R2Fe17.

Рассмотрим соотношение между АЭХ и продольным сопротивлением в виде ρxy=a'(Ms)ρ+b'(Ms)ρ2. Коэффициенты a'(Мs) и b'(Ms) являются некоторыми функциями спонтанной намагниченности. Первое слагаемое определяется вкладом от косого рассеяния. С помощью простого приближения  a'(Ms)=a(Ms)(T)/Ms0, и построения графика (ρxy/ρ)[Ms0/Ms(T)] от ρ, можно получить коэффициент а. Здесь Ms0=Ms(T=0). Второй член представляет собой внутренний вклад, в частности, AХП xy=ρxy/ρ2 определяется b'(Ms).

Зависимости (ρxy/ρ)[Ms0/Ms(T)] от ρ для образцов сплавов La(Fe1-хCoх)Si показаны на рисунке 3. Видно, что эта величина линейно зависит от ρ для всех исследованных сплавов. Анализ показывает, что АЭХ в данных соединениях в основном определяется вкладом от внешнего механизма косого рассеяния.

***

В ходе выполнения исследований были проведены измерения температурных зависимостей эффекта Холла. Установлено, что для сплавов, характеризующимся переходом первого рода, основным механизмом проводимости является дырочный. При приближении к точке Кюри наблюдается тенденция к смене знака нормального эффекта Холла. При замещении атомов Fe на Co происходит смена проводимости на электронную. Исследование аномального эффекта Холла показало, что он в данных соединениях в основном определяется вкладом от внешнего механизма косого рассеяния.

Литература

- Fujita A., Fujieda S., Hasegawa Y. and Fukamichi K. Itinerant-electron metamagnetic transition and large magnetocaloric effects in La(FexSi1−x)13 compounds and their hydrides // Phys. Rev. B. 2003. V.67. P.104416.

- Lyubina J., Nenkov K., Schultz L. and Gutfleisch O. Multiple Metamagnetic Transitions in the Magnetic Refrigerant La(Fe,Si)13Hx // Phys. Rev. Lett. 2008. V.101. P.177203.

- Sales, B. C. Orientation dependence of the anomalous Hall resistivity in single crystals of Yb14MnSb11 / B. C. Sales, R. Jin, and D. Mandrus // Physical Review B. – 2008. – V. 77. – Issue 2. – 024409.

- Nozieres, P. A simple theory of the anomalous hall effect in semiconductors / P. Nozieres, C. Lewiner // Journal de Physique. – 1973. – V. 34. – P. 901 – 915.