Влияние высокого давления на кристаллическую и магнитную структуры наноструктурированных лантан-стронциевых манганитов

Белозерова Н.М.1,2, Кичанов С.Е.2, Лукин Е.В.2, Козленко Д.П.2, Jirak Z.3, Савенко Б.Н.2

Студентка

1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет, 119992, Москва, Россия

2 Объединенный институт ядерных исследований, 141980, Дубна, Россия

3 Институт физики, 16253, Прага, Чешская республика

E-mail: NMBelozerova@mail.ru

Перовскитоподобные манганиты La1-хSrхMnO3 проявляют большое разнообразие свойств в зависимости степени легирования х. Сильная корреляция между различными физическими свойствами манганитов приводит к высокой чувствительности таких соединений к изменению внешних условий: температуры, внешних магнитных и электрических полей, давления [1].

В данной работе исследования манганитов проводились при воздействии высокого давления в широком диапазоне температур. По сравнению с другими экспериментальными методами, воздействие высокого давления является прямым методом контролируемого изменения магнитных взаимодействий за счет вариации межатомных расстояний и углов. Проведение исследований при высоких давлениях дают уникальную возможность изучения взаимосвязи изменений структурных параметров кристалла с изменениями магнитной структуры, что необходимо для понимания природы и механизмов физических явлений, наблюдаемых в манганитах [2,3].

Исследование кристаллической и магнитной структуры манганитов было проведено методом нейтронной дифракции на дифрактометре ДН-6 импульсного высоко поточного реактора ИБР-2 (ЛНФ им. И.М. Франка, ОИЯИ, г. Дубна), с использованием камеры высокого давления с сапфировыми наковальнями, в диапазоне давлений до 5.7 ГПа и температурном диапазоне 4-300К.

Рис.1 Дифракционные спектры La0.63Sr0.37MnO3 полученные при температуре 4K в диапазоне давлений до 4 ГПa.

Рис.2 Дифракционные спектры La0.72Sr0.28MnO3 полученные при температуре 4K в диапазоне давлений до 4,5 ГПa.

В результате, в соединениях La0.63Sr0.37MnO3 и La0.72Sr0.28MnO3 был обнаружен переход из ферромагнитного (ФМ) в антиферромагнитное (АФМ) состояние при высоком давлении (рис.1, рис.2).

Наблюдаемые магнитные фазовые переходы сопровождаются структурными переходами из первоначального состояния с пр. гр. R-3c в состояние с пр. гр. Pnma.

Так же в манганитах La0.63Sr0.37MnO3 при нормальном давлении и температуре 4К наблюдалось наличие АФМ фазы (рис.1).

Получены барические зависимости параметров элементарной ячейки и объема, магнитного момента ФМ и АФМ фазы.

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-32-20358-мол_а_вед.

ЛИТЕРАТУРА

- Козленко Д. П., Савенко Б. Н. Влияние высокого давления на кристаллическую и магнитную структуру манганитов, Дубна, ОИЯИ, 2005.

- Козленко Д.П., Кичанов С.Е. Индуцированный давлением антиферромагнетизм в манганите La0.75Ca0.25MnO3// Письма в ЖЭТФ, 2005, том 82, выпуск 7, с. 501–505.

- Kozlenko D.P., Goncharenko I.N. High pressure effects on the crystal and magnetic structure of La0.7Sr0.3MnO3 // Journal of Physics Condensed Matter. 2004, Vol.16. №37.