- Низкотемпературные фазовые переходы в твердых растворах системы Na1−xLixNbO3 (0≤x≤0.14, Δx=0.01

Н.А. Болдырев

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета,

Ростов-на-Дону Россия.

e-mail: huckwrench@gmail.com

Твердые растворы (ТР) на основе ниобата натрия (НН) интересны как с практической (моделирование и создание электроактивных материалов с уникальными свойствами), так и с теоретической (возможность разработки теории последовательных фазовых переходов (ФП)) точек зрения. В связи с этим представляется актуальным исследование его диэлектрических спектров в широкой области низкотемпературного ФП, наличие которой подтверждалось в [1]. Ранее подобные исследования (для горячепрессованной высокоплотной керамики) уже проводились в [2], однако в данном случае объектами исследования явились образцы ТР на основе ниобата натрия, полученные по обычной керамической технологии.

Измерение комплексной диэлектрической проницаемости (ε=ε'+iε,ε' и ε'' действительная и мнимая, соответственно) проводили при помощи прецизионного анализатора импеданса Wayne Kerr 6500 в отделе аналитического приборостроения НИИ физики ЮФУ (образцы охлаждались с помощью гелиевого рефрижераторного криостата замкнутого типа СCS-150, производства Cryogenics, регулировка температуры осуществлялась посредством температурного контроллера LakeShore 331, позволяющего удерживать заданную температуру с точностью ±0,01К, а при измерении образцы находились в вакуумной камере криостата, вакуум  в которой создавался турбомолекулярным насосом Boc Edwadrs.

- Рис.1 Температурные зависимости ε'/ε0 исследуемых ТР в температурном интервале (100÷300) K на частоте 1 МГц, обратный ход (а) и (50÷300) K на частоте 1 МГц, прямой и обратный ход (б)

Объектами исследования явились ТР бинарной системы Na1−xLixNbO3 (0≤x≤0.14, Δx=0.01). Синтез образцов осуществляли методом твердофазных реакций из Nb2O5, NaHCO3 и LiNbO3высокой степени чистоты (ч, чда) обжигом в две стадии, с промежуточным помолом, при температурах T1 = 1123 К (время выдержки τ1 = 6 ч.) и T2 = 1143 К (время выдержки τ2 = 6 ч.) Спекание керамических заготовок осуществляли при TS = (1463-1468) К, в зависимости от состава, в течение τS=2 ч.

- Рис. 2. Фазовая диаграмма исследуемой системы и график зависимости T(x), где Т – температура фазового перехода.

- Исследование диэлектрических спектров в области температур (50 ÷ 300) К на частоте 1 МГц показали, что в интервале (170 ÷ 310) К наблюдается аномальное поведение действительной части комплексной диэлектрической проницаемости ε'ε0, проявляющееся в наличии перегибов и гистерезисных явлений. Это может свидетельствовать о наличии в данной области низкотемпературного ФП. На рис. 1 черными точками показана зависимость температуры этого ФП от концентрации LiNbO3 (x), которая, скорее всего, является частью полученной ранее [3] и приведенной на том же рисунке фазовой диаграммы исследуемой системы.

- Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ (базовая и проектная части гос. задания  проект №1927, тема № 213.01-2014/012-ВГ, и 3.1246.2014/К) и ФЦП (соглашение № 14.575.21.0007).

[1]	Raevskaya S.I., Raevski I.P., et al.,J.Phys: Condens. Matter, 2008, 20, 232202 (5pp)

[2]	Андрюшин К.П., Павелко А.А., Резниченко Л.А., Садыков Х.А. A book of abstracts and list of participants of XLVI school of ФГБУ «ПИЯФ» по физике конденсированного состояния (ФКС-2012) (12-17).03.2012 г. Санкт-Петербург-Гатчина, с.40

[3]	Шилкина Л.А., Резниченко Л.А., и др., ЖТФ, 1977, т. 47, №10, с. 2173-2178