Исследование сцинтилляционной керамики ZnO методом термостимулированной люминесценции

Веневцев И.1, Черненко К. 1, Золотарев А.2

Студент, аспирант, студент

1Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций, Санкт-Петербург, Россия

2 Университет Латвии, институт физики твердого тела, Рига, Латвия

Venik.FMF@gmail.com

На сегодняшний день сцинтилляционные детекторы нашли широкое  применение в различных областях науки и техники. При этом основными факторами, ограничивающими чувствительность и скорость работы детектора, являются физические параметры сцинтиллятора, что делает изучение и разработку новых сцинтилляционных материалов важными практическими задачами.

Оксид цинка (ZnO) – прямозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны 3.36 эВ. В виде тонких пленок ZnO давно используется как эффективный люминофор. В люминесценции оксида цинка, как правило, регистрируются две полосы излучения: коротковолновая (вблизи края поглощения кристалла), т.е. краевая люминесценция (КрЛ), и широкая длинноволновая полоса, максимум которой обычно лежит в зеленой области спектра, то есть зеленая люминесценция (ЗЛ).

Максимум КрЛ находится на 3.35 эВ, обладает временем спада ~0.7 нс и имеет экситонную природу [1]. Время высвечивания для ЗЛ составляет ~1 мкс. Наличие сверхбыстрой компоненты делает ZnO отличным кандидатом для создания быстродействующих детекторов, однако для этого необходимо уменьшить самопоглощение КрЛ, а также найти эффективный способ  подавления ЗЛ.

Из-за сложных свойств, проявляемых ЗЛ, её природа все еще остается предметом обсуждений, несмотря на огромное число исследований [2,3]. Метод термостимулированной люминесценции (ТСЛ), позволяет получить информацию о ловушках носителей заряда, участвующих в переносе энергии к люминесцентным центрам, что дает дополнительные сведения об особенностях процесса возбуждения ЗЛ.

В данной работе методами ТСЛ была исследована сцинтилляционная керамика ZnO. Кривые ТСЛ были получены в разрешении по длинам волн в широком диапазоне температур. Спектр ТСЛ имеет сложную структуру. В нем наблюдаются полосы с максимумами 523, 615, 733 нм. Основной максимум ТСЛ наблюдается при температуре 34К. Он на 1-2 порядка по интенсивности превосходит все остальные и имеет максимум 615 нм. Также имеются пики ТСЛ с максимумами при температурах 231 К и 291 К. Полоса свечения при 733 нм имеет максимум при температуре 170К. Пики ТСЛ при температурах 231 К и 291 К имеют максимумы при 523 нм.

Также было произведено сравнение спектров ТСЛ со спектрами рентгенолюминесценции (РЛ) исследуемой керамики, полученными при различных температурах.

Для самого интенсивного пика люминесценции было проведено исследование глубины залегания ловушек методом фракционного нагрева. В этом пике были обнаружены два типа ловушек: 0.024 эВ и 0.045 эВ.

Литераура

- 1. Meyer B.K., Alves H., Hofmann D.M. et al. Bound exciton and donor–acceptor pair recombinations in ZnO. Phys. Stat. Sol. (b), 2004, vol. 241, p. 231.

- 2. Shan F. K., Liu G. X., Lee W.J. et al. Aging effect and origin of deep-level emission in ZnO thin film deposited by pulsed laser deposition. Appl. Phys. Lett., 2005, vol. 86, p. 221910.

- 3. Kohan A.F., Ceder G., Morgan D. et al. First-principles study of native point defects in ZnO. Phys Rev. B, 2000, vol. 61, p. 15019.

- 4. Pagonis V., Kitis G., Furetta C., Numerical and practical Exercises in Thermoluminescence, Springer Science+Business Media, Inc., 2006.