Определение молярных коэффициентов экстинкций эндоэдрального металлофуллерена Dy@C82(C2v)

Некрасов В.М., Дутлов А.Е., Сергеев А.Г.

Студент, студент, студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

E-mail: 1nekrasov@inbox.ru

Эндоэдральные металлофуллерены (ЭМФ) – это углеродные кластеры, содержащие внутри фуллеренового каркаса один или несколько атомов металла [1]. Изучение реакционной способности ЭМФ в растворах и проведение поисковых работ с целью практического применения ЭМФ в органической электронике, нелинейной оптике, фотовольтаических ячейках и т.д. требует знания точной концентрации вещества в растворе. Основная проблема определения концентрации растворов ЭМФ связана с проблемой их полного растворения, так как в результате высушивания образца ЭМФ часть вещества полимеризуется [2] и в последующем не растворима. Эта проблема может быть решена, если известны молярные коэффициенты экстинкции ЭМФ. Молярные коэффициенты экстинкции являются фундаментальными характеристиками веществ и могут быть использованы для точного количественного определения содержания ЭМФ в растворе. В работе [3] разработан эффективный метод определения коэффициентов экстинкций ЭМФ в различных органических растворителях. Показано, что предложенный метод спектрофотометрического титрования может быть применен для определения молярных коэффициентов экстинкций широкого круга ЭМФ, в том числе Dy@C82(C2v).

Электродуговым методом синтезирован, экстрагирован из сажи о-дихлорбензолом (о-ДХБ), выделен из экстракта ВЭЖХ и охарактеризован масс-спектроскопическим и спектрофотометрическим методами изомерно чистый ЭМФ Dy@C82(C2v). Спектрофотометрическое титрование ЭМФ Dy@C82(C2v) проводили на спектрофотометре НР-8453 (“Hewlett-Packard”) в стандартных кварцевых кюветах толщиной 10 мм. В качестве титранта выступал раствор соли K([18]crown-6)PTM ([C(C6Cl5)3]- - PTM) в о-ДХБ, а в качестве титруемого вещества – Dy@C82(C2v) в о-ДХБ поскольку как исходные реагенты, так и продукты реакций в нем хорошо растворимы. На основе кривых спектрофотометрического титрования системы Dy@C82(C2v) - K([18]crown-6)PTM была определена концентрация эндоэдрального металлофуллерена Dy@C82(C2v). По уравнению Бугера-Ламберта-Бера: A=сl были вычислены молярные коэффициенты экстинкций, которые составили 3.5×104/388, 1.3×104/513 и 2.8×103/890  M-1cм-1/нм для ЭМФ Dy@C82(C2V) в о-ДХБ. Погрешность определения величин коэффициентов экстинкций составила 2.6%.

Литература

- Popov A.A., Yang S., Dunsch L. Endohedral Fullerenes // Chem. Rev., 2013, 113, 5989−6113.

- Muller K.-H., Dunsch L., Eckert D., Wolf M., Bartley A. Magnetic properties of endohedral fullerene complexes// Synth. Met. 1999. V. 103. P. 2417.

- Kareev I.E., Laukhina E., Bubnov V.P., Martynenko V.M., Lloveras V., Vidal-Gancedo J., Mas-Torrent M., Veciana J., Rovira C. Harnessing Electron Transfer from the Perchlorotriphenylmethide Anion to Y@C82(C2v) to Engineer an Endometallofullerene-Based Salt // ChemPhysChem. 2013. V. 14. p. 1670.