Экстракция ионов свинца (II) в расслаивающихся системах с диантипирилалканами и салициловой кислотой

Кнутов Д.С.

студент 4 курса

ФГБОУ ВПО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», химический факультет, Россия, Пермь

E-mail: knutovds@yandex.ru

Актуальность работы связана с поиском новых методов экстракции свинца (II), с расширением ассортимента простых и доступных экстракционных систем и реагентов. Для этой цели исследованы новые способы экстракции ионов металлов и органических соединений, основанные на применении расслаивающихся систем без органического растворителя, которые повышают экологическую безопасность процесса и коэффициент относительного концентрирования.

В качестве органических оснований исследованы диантипирилметан (ДАМ) и его гомологи – пропил- (ПДАМ), бутил- (БДАМ) и гексилдиантипирилметан (ГДАМ), являющиеся бидентатными реагентами (R). Их взаимодействие, например, при нагревании с салициловой кислотой (СК) в водном растворе приводит к образованию нового химического соединения с ограниченной растворимостью вследствие чего водно-органическая смесь расслаивается на две жидкие фазы. Нижняя органическая фаза (ОФ), содержащая соль диантипирилалкания, способная извлекать ионы металлов из различных по составу водных растворов.

Ранее было установлено, что оптимальным соотношением органических основания и кислоты в растворе является отношение R:СК = 1:1 при их суммарном количестве 0,005 моль в объеме водного раствора 20 мл. Такое отношение компонентов обеспечивает образование ОФ объемом 1,6 – 1,8 мл, которая отличается вязкостью и легко отделяется от водного раствора.

В отсутствие неорганической кислоты и высаливателя органическая фаза образуется только в расслаивающихся системах с СК и гомологами ДАМ, имеющими алкильный радикал ≥ −С3Н7. В данных условиях ионы свинца (II) экстрагируются на 53, 32 и 26 % соответственно в присутствии ПДАМ, БДАМ и ГДАМ.

Введение солей NH4NO3 или KNO3 в раствор, содержащий диантипирилалкан (ДАА) и СК, приводит к увеличению степени извлечения ионов свинца на 20 – 35 %. Максимально свинец экстрагируется на 69 % в системе с ПДАМ и на 60 % в присутствии БДАМ или ГДАМ. Во всех случаях оптимальной концентрацией высаливателя следует считать 0,75 – 1,0 моль/л, при этом нитрат аммония предпочтительнее нитрата калия.

Замена СК на бензойную кислоту в расслаивающейся системе с ПДАМ приводит к снижению экстракции Pb (II) до 5 – 6 %, что, по-видимому, связано с другим составом и механизмом извлекаемого комплекса.

Введение азотной кислоты уменьшает извлечение ионов свинца, что свидетельствует об отсутствии экстракции комплексных ионов [Pb(NO3)3]- или [Pb(NO3)4]2-. Так, при концентрации азотной кислоты 0,05 моль/л и постоянной концентрации NH4NO3 (1 моль/л) экстрагируемость ионов свинца уменьшается до 46 %, а при концентрации HNO3 0,4 моль/л извлечение ионов свинца подавляется в еще большей степени (до 20 %).

Введение хлорида калия в раствор, равно как и хлороводородной кислоты, приводит к выделению осадка PbCl2, который препятствует расслаиванию системы. Увеличение концентрации хлороводородной кислоты до 2 – 4 моль/л переводит свинец в малоустойчивый комплексный анион [PbCl4]2-, извлечение которого не превышает 37 % в случае ПДАМ и 45 % при использовании ГДАМ.