Новые ковалентно-привитые анионообменники на основе силикагеля с полимерным анионообменным функциональным слоем для ионной хроматографии

Глазков Е.С., Лошин А.А

студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: glazkov_es@mail.ru

Пелликулярные сорбенты на основе силикагеля с ионообменным полимерным функциональным слоем являются перспективными неподвижными фазами для ионной хроматографии благодаря их высокой эффективности, обеспечиваемой протеканием процессов ионного обмена в тонком полимерном слое на поверхности, а также высокой селективности, управлять которой можно путем варьирования структуры полимера-модификатора. Известно, что способ закрепления полимерного слоя влияет не только на хроматографические свойства, но и на эксплуатационные характеристики сорбента. Основное преимущество ковалентно-привитых анионообменников над полиэлектролитными и агломерированными сорбентами заключается в высокой стабильности полимерного покрытия, способ закрепления которого исключает возможность смывания полимера-модификатора с поверхности матрицы и изменения его конформации в процессе эксплуатации.

В данной работе для создания полимерного слоя на поверхности аминированного силикагеля использовали линейный и разветвленный полиэтиленимин с различной молекулярной массой, который ковалентно прививали на поверхность с использованием 1,4-бутандиолдиглицидилового эфира в качестве спейсера. Установлено, что при таком подходе к синтезу реализуется сразу два механизма закрепления полимерного слоя на сорбенте – ковалентный и адсорбционный, однако адсорбционный слой достаточно легко смывается при промывке соляной кислотой или ацетонитрилом, что приводит к повышению эффективности колонки и улучшению симметрии пиков.

Для оценки хроматографических свойств полученных анионообменников изучали поведение на них 14 неорганических и органических анионов при использовании в качестве подвижной фазы раствора гидрофталата калия с добавлением 5% ацетонитрила. Для изучения влияния толщины полимерного слоя на селективность и эффективность сорбентов варьировали концентрацию полиэтиленимина в ходе синтеза. Показано, что изменение толщины полимерного слоя приводит к существенному изменению селективности пар формиат/бромат и формиат/хлорид. Изучение влияния структуры полиэтиленимина (его средней молекулярной массы и разветвленности) на хроматографические свойства анионообменников показало, что селективность и эффективность не зависят от молекулярной массы полимера-модификатора, однако линейный полимер обеспечивает большую эффективность по сравнению с разветвленным.

Полученные в ходе работы анионообменники позволяют проводить одновременное определение до 8 анионов менее чем за 20 минут. Максимальная эффективность составляет 50000 тт/м для нитрат-иона.