Синтез и исследование аллил/пропаргил модифицированных фенолформальдегидных смол

Нечаусов С. С., Булгаков Б. А., Малахо А. П.

Аспирант 1-ого года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: nechersergey@mail.ru

Фенолформальдегидные смолы нашли широкое применение в качестве связующего компонента композиционных материалов. Однако отверждение классических фенолформальдегидных смол происходит с выделением газообразных продуктов []. Чтобы избежать появления пор, процесс отверждения проводят при высоком давлении. Химическая модификация смолы позволяет изменить конденсационный механизм отверждения на аддитивный и избежать газовыделения при отверждении. Фенол-формальдегидная смола модифицированная пропаргильными группами обладает высокими термическими и механическими характеристиками, но процесс её отверждения сопровождается выделением большого количества тепла []. Из литературы известно, что сополимеризация бисмалеимида с аллил-замещенной смолой Xylok приводит к улучшению термостойкости матрицы, причем отверждение проходит с умеренным тепловыделением []. Нами было предложено получить ряд смешанных аллил/пропаргил замещенных фенолформальдегидных смол с целью контролировать конечные свойства отвержденных матриц.

Был осуществлен синтез серии алкилированных фенолформальдегидных смол новолачного типа реакцией Вильямсона фенолформальдегидной смолы с аллил- и пропаргил- хлоридами в водной среде в присутствие межфазного катализатора (бромид тетрабутиламмония). Степень замещения подтверждалась анализом спектров 1H ЯМР.

Увеличение добавки аллила в состав пропаргил модифицированной смолы приводит как к уменьшению экзотермы отверждения, так и к уменьшению коксового остатка. В то же время смола с более высоким содержанием аллила обладает более высокой температурой стеклования.

| Состав смолы, аллил/пропаргил, % | Tс, °С | Yc при 980°С, % | Tразл, °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 96/0 | 368 | 36.0 | 430 |
| 80/18 | 360 | 37.8 | 390 |
| 56/34 | 280 | 48.4 | 410 |
| 27/53 | 275 | 56.5 | 420 |
| 0/74 | 226 | 58 | 385 |

Таким образом, была показана возможность получения заданных теплофизических характеристик модифицированных  фенолформальдегидных смол варьированием отношения содержания аллил/пропаргил заместителей.

Литература

1.	C. P. Reghunadhan Nair. Thermal Characteristics of Propargyl Ether Phenolic Resins. // Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry,  2003,  №40 (4), p. 357–369.

2.	   Liu, F. Blended Resins Based on a New Propargyl-Functional Resin: Synthesis, Cure, and Thermal    	   Properties // Journal of Applied Polymer Science, 2006, №102, p. 4207–4212.

?.	   Gu, A. Modification of Polyaralkyl-Phenolic Resin and Its Copolymer with Bismaleimide // Journal of 	   Applied Polymer Science, 1996, №59, p. 975-979.