Реология растворов полиакрилонитрила, наполненных углеродными нанотрубками

Лапшина Мария Михайловна

студентка

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет наук о материалах, Москва, Россия

mashalpshn@gmail.com

Закономерности вязкого течения систем, содержащих углеродные нанотрубки, полиакрилонитрил и растворитель, были изучены во многих работах, но имеющиеся данные о реологических свойствах таких тройных систем весьма неоднозначны, в первую очередь, из-за многообразия используемых препаратов углеродных нанотрубок и методов их диспергирования.

В данной работе были систематически изучены реологические свойства описанных дисперсий при различном содержании наполнителя. Основное внимание уделено особенностям структурообразования изученных дисперсий при их сдвиговой деформации, важного как с точки зрения практического применения композитных прядильных растворов, содержащих жесткий наполнитель, так и в контексте методически корректного изучения их реологических свойств.

Вязкоупругие свойства дисперсий, содержащих гибкоцепной полимер (полиакрилонитрил ПАН), термодинамически хороший растворитель (диметилсульфоксид) и жесткий анизотропный наполнитель (углеродные нанотрубки УНТ) сложным образом зависят как от концентрации наполнителя в системе, так и от сдвиговой предыстории образца. Для раствора ПАН, не содержащего УНТ, вязкость системы возрастает при предварительном приложении напряжения более 100 Па. Это, скорее всего, связано с образованием ориентированных упорядоченных агрегатов макромолекул (кристаллических зародышей). Для образца, содержащего сравнительно небольшое количество нанотрубок, наибольшая вязкость заметно увеличивается при приложении напряжения. По-видимому, при этом в системе нанотрубки образуют кластеры, которые разрушаются при напряжении сдвига выше 1 Па. При более высоком содержании трубок эти кластеры перекрываются, что существенно увеличивает вязкость системы в широком интервале скоростей сдвига, а при приложении напряжения эти кластеры частично ориентируются и разрушаются, что уменьшает вязкость дисперсии.